Полибетол-Грунт

полиуретановая грунтовка для бетонных полов (без растворителей и без запаха)

- полуматовая

- не содержит органических растворителей

- обеспыливание и защита бетона

- упрочняет основание

- повышает износостойкость бетона

- устойчива к воздействию химических веществ

- обеспечивает хорошее сцепление финишного покрытия с основанием

- без запаха

Полибетол-Грунт — однокомпонентная полиуретановая грунтовка без органических растворителей, отверждаемая влагой воздуха.

Полибетол-Грунт заполняет мелкие поры, обеспечивает надёжное сцепление финишных материалов с основанием. Упрочняет, обеспыливает и значительно повышает износостойкость бетона.

Полибетол-Грунт устойчив к воздействию химических веществ, бензина, масел, воды и моющих средств. Используется в качестве подготовительного слоя перед нанесением полиуретановой эмали Полибетол.

Применение

Полибетол-Грунт предназначен для грунтования:

- бетонных полов промышленного и гражданского назначения,

- торговых и складских помещений,

- предприятий пищевой и фармацевтической промышленности,

- детских, дошкольных и медицинских учреждений,

- многоэтажных парковок, автомоек, гаражных комплексов,

- автомастерских, самолётных ангаров и т.д.

Способ применения

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Основание бетонного пола должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

Полибетол-Грунт наносят кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. При неравномерном впитывании рекомендуется нанесение дополнительного слоя. Правильно проведенное грунтование основания обеспечивает высокое качество финишного покрытия.

- Температура поверхности основания и окружающего воздуха при нанесении должна быть выше -10°С и не менее, чем на 3°С выше точки росы.

- Нанесение второго слоя грунтовки или финишного слоя Полибетол рекомендуется через 6-8 часов, но не позже чем через сутки.

- После окончания работ инструмент очистить органическим растворителем (сольвент, ксилол, Р-4, Р-Универсал).

Температура эксплуатации от -60˚С до +100˚С.

Расход

Расход грунтовки составляет 0,1-0,15 кг на 1 м² поверхности в зависимости от марки (класса) бетона и его состояния.

Меры предосторожности

Материал не содержит органические растворители.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать, беречь от огня!
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | однокомпонентный полиуретановый грунт без органических растворителей |
| --- | --- |
| Основа материала | полиуретановый преполимер |
| Внешний вид пленки | однородная полуматовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 15 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 24 |
| Твердость покрытия, не менее | 0.6 |
| Цвет | бесцветный |
| ТУ | 20.30.12-002-01524656-2017 |