Гидролон (УФ)

двухкомпонентная светостойкая инновационная жидкая кровля

- обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета

- образует эластичную водонепроницаемую мембрану

- сохраняет эластичность при t от -50°С до +70°С

- отличная адгезия ко всем типам оснований

- полная гидроизоляция и пароизоляция

- легкость ремонта и нанесения

- длительный срок службы

Гидролон (УФ) — бесшовная светостойкая инновационная жидкая кровля, отличная высокой прочностью, эластичностью и водостойкостью.

Двухкомпонентная инновационная жидкая кровля Гидролон (УФ) демонстрирует отличную устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, механическим повреждениям, резким перепадам температур и имеет высокую сопротивляемость на разрыв.

Гидролон (УФ) – является отличной альтернативой таким дорогостоящим покрытиям как полимочевина и может применяться на объектах с достаточно ограниченным бюджетом, при этом, превосходное качество и долговечность образуемой его составом защитной эластичной мембраны не только не уступает, но и во многом превосходит многие существующие аналоги.

Отличительной особенностью жидкой кровли Гидролон является то, что её можно наносить как на старое гидроизоляционное покрытие, так и на новое подготовленное основание.

При полной полимеризации Гидролон (УФ) создает бесшовное УФ-стойкое гидроизоляционное покрытие, с превосходной адгезией и максимально продолжительным сроком службы.

Применение

Светостойкая жидкая кровля Гидролон (УФ) применяется для устройства новых и реконструкции старых кровель, для герметизации и защиты цементно-песчаных и асфальтобетонных оснований, черепицы, шифера, оцинковки, рубероида и прочих кровельных материалов на битумной основе, а также для промежуточной гидроизоляции мостовых сооружений, гидроизоляции железобетонных, металлических и других конструкций.

Состав жидкой кровли прост и не прихотлив в работе. Материал наносится кистью, скребком и резиновым шпателем, а также механизированным способом (при помощи специальных кровельных машин).

Способ применения

Размешать компонент А, затем в ёмкость с компонентом А, добавить компонент Б и тщательно перемешать до получения однородной массы (для перемешивания компонентов необходимо использовать низкооборотную дрель (до 600 об/мин) оснащённую специальной лопастной насадкой).

Приготовленный таким образом состав, носить на чистую, сухую загрунтованную поверхность.

Для грунтования поверхности (с целью снижения расхода финишного состава и увеличения адгезии к основанию) рекомендуется использовать однокомпонентный полиуретановый состав Гидролон-Грунт.

Гидролон (УФ) наносят разливом с последующим распределением материала по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы.

- Нанесение жидкой кровли производить при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности от -5°С до +30°С с относительной влажностью воздуха не выше 80%.

- При необходимости, 2-ой слой наносится, через 8 часов после нанесения первого, но не более, чем через сутки.

- Жизнеспособность композиции при температуре +20ºС.- 60 минут

- Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более - 12 часов.

- Готовность к пешеходным нагрузкам при t (20,0±0,5)°С, ч, не более - 12 часов.

- Время полного набора прочности — от 5 до 7 суток.

- Температура эксплуатации от -50ºС до +70ºС.

- Герметик поставляется в таре с заранее рассчитанной массой пасты и отвердителя.

В течении 1 суток следует беречь нанесенную гидроизоляцию от влаги.

В процессе отверждения покрытие переходит из пастообразного состояния в резиноподобное.

Расход

Расход материала на 1 кв.м. поверхности, при толщине 1 мм, составляет – 1,1 кг.

Рекомендуется нанесение в 2-3 слоя.

Цвет

Серый, красно-коричневый. В другие цвета не колеруется.

Меры предосторожности

При проведении работ рекомендуется пользоваться респиратором, защитными очками и перчатками.

Запрещается наносить кровельный материал Гидролон (УФ) во время выпадения осадков или росы.

Внимание! Жидкая кровля Гидролон (УФ) поставляется в таре с заранее рассчитанной массой пасты и отвердителя – использование материала в количестве, отличном от стандартной упаковки, крайне нежелательно, так как это может привести к нарушению пропорций и ухудшению свойств материала.

По окончании работ инструмент, используемый в работе, очистить с помощью ветоши, смоченной в растворителе (сольвент). Отвержденный кровельный материал Гидролон (УФ) может быть удален только механическим путём.

Хранение

Пасту и отвердитель необходимо хранить в герметически закрытой таре.

При транспортировке и хранении пасты и отвердителя при отрицательной температуре ниже -10°С, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 часа после их выдержки при температуре 20-25°С.

Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | двухкомпонентный полиуретан с целевыми добавками |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 1,4 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Время использования смеси, при +20°С, не менее | 60 мин. |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 90 |
| Максимальная крупность наполнителя, мкм, не более | 100 |
| Окончательный набор прочности при t (20,0±0,5)°С, суток, не более | 7 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150% |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | от-50 до +70°С |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм | 80-110 |
| ТУ | 20.30.22-006-01524656-2017 |