Грункор-PU02

быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый грунт

для металла

- превосходная адгезия к чёрным и оцинкованным металлам

- непревзойденная химическая стойкость

- длительная противокоррозионная защита

- для ответственных окрасочных работ

- защита в любых климатических условиях

- ускоренное время высыхания 30 мин.

- отличная механическая прочность

- нанесение на металл со следами коррозии

- матовая

Грункор–PU02 – быстросохнущий противокоррозионный двухкомпонентный полиуретановый грунт по металлу.

Представляет собой суспензию коррозионностойких пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол, в смеси органических растворителей, и активных ингибиторов коррозии. Комплектуется алифатическим изоцианатным отвердителем.

Грункор-PU02 может наноситься на сухую, чистую или со следами коррозии поверхность чёрных металлов и оцинкованной стали. Благодаря своим свойствам и матовой фактуре, грунт гарантирует непревзойдённую адгезию с финишными покрытиями, обеспечивая надежный грунтовочный слой под окраску двух и однокомпонентными полиуретановыми эмалями.

Благодаря ускоренному времени высыхания (10-15 мин. от пыли), Грункор-PU02 - позволяет значительно снизить временные затраты необходимые на проведение окрасочных работ.

Совместное применение грунта Грункор-PU02 и полиуретановой эмали Полиуретол (УФ) (с эффектом микро-титан) образует систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 15 лет, а в условиях тропического и морского климата - 10 лет.

Назначение

Двухкомпонентный полиуретановый грунт Грункор-PU02 предназначен для длительной противокоррозионной защиты:

- строительных металлоконструкций,

- окраски строительной и сельскохозяйственной техники,

- железнодорожного и городского транспорта,

- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи,

- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ,

- мостов, гидротехнических сооружений,

- приборов, и оборудования.

Рекомендуется к применению в машиностроении, судостроении и судоремонте, а также для долговременной защиты любых металлических поверхностей эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы, содержащей коррозионно-активные соединения, морском и тропическом климате.

Способ применения

Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). Затем, в компонент А добавить компонент Б (отвердитель). Отвердитель поставляется комплектно.

Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары, после чего дать материалу отстоятся 10-15 минут и повторно перемешать.

Наносят кистью, валиком или при помощи краскопульта на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501.

При необходимости материал до рабочей вязкости довести разбавителем Р-Универсал.

Фильтруют через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613.

- Наносят грунтовку в один слой при температуре не ниже + 5°С.

- Время высыхания от пыли при температуре (20±2)°С – не более 10-15 минут.

- Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2)°С – не более 30 минут.

- Нанесение финишной эмали допускается через 1 час.

Жизнеспособность материала в смешанном состоянии при t (20±2)°С - не менее 6 часов.

При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa2,5 по МС ISO 8501.

Расход

Расход полиуретановой грунтовки составляет 80-110 г/м², при толщине одного слоя 35-50мкм.

Цвет

Базовый цвет: серый, красно-коричневый.

Изготовления грунта в других цветах доступно под заказ от 200кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать, беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара: 20кг. Возможно изготовление в любой фасовке под заказ от 300кг.

Технические данные

| Состав | Суспензия пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 65-70 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ-А, усл.ед., не менее | 0.5 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 48 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5°С), сек | 60-120 |
| Время высыхания эмали до степени 3, ч., не более при температуре: (20±2)°С | 0.5 |
| ТУ | 20.30.12-019-01524656-2019 |