Нержапласт

антикоррозионная алкидно-уретановая краска «жидкий пластик» для чистых и ржавых металлических поверхностей,

формула 3 в 1

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- усиленные антикоррозионные свойства

- отличная укрывистость

- быстросохнущая

- можно наносить прямо на ржавчину

- эффект "жидкого пластика"

- формула три в одном

- шелковисто-матовая фактура

Нержапласт — антикоррозионная защитно-декоративная грунт-эмаль  для чёрных металлов с формулой 3 в 1 и эффектом «жидкий пластик».

Высококачественная антикоррозионная эмаль на основе алкидных смол с полимерными добавками в органических растворителях.

Представляет собой продукт "три в одном", совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Краска предназначается для окрашивания как чистых, так и ржавых металлических поверхностей без предварительного грунтования.

Эмаль по металлу Нержапласт образует атмосферостойкое, эластичное, декоративное покрытие с   эффектом «жидкой пластмассы». Обладает антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами, стойкостью к перепадам влажности внутри и снаружи помещений, а так же стойкостью к соляным туманам, ультрафиолету, истиранию, перепадам температур.

Антикоррозионная эмаль обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, предотвращает появление ржавчины, легко моется любыми синтетическими средствами, устойчиво к воздействию бытовых химикатов и воздействию дизельного топлива и индустриального масла.

Применение

Защитно-декоративная эмаль "жидкий пластик" Нержапласт применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом.

Краска по металлу позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от коррозии:

- металлических и мостовых конструкций,

- металлоизделий,

- труб, трубопроводов,

- козырьков, решёток, оград, кованных изделий,

- металлических ангаров и гаражей,

- оборудования

- деталей машин и механизмов.

Эмаль великолепно подходит для покраски металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы) и кованых изделий (заборы, ворота, калитки, лестницы, ограждения).

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Эмаль перед нанесением перемешать. Наносить на очищенную от грязи и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Допускается грунтование самой эмалью, разбавленной растворителем не более 20%. Если потребуется, эмаль до рабочей вязкости можно разбавить разбавителем:  РА-01.

Температурный режим нанесения эмали: от -5°С до +50°С.

Время высыхания при температуре +20°С — 4 час.

Расход

Расход эмали — 0,15-0,18кг на 1 кв.м., при толщине одного слоя 30-40 мкм.

Базовые цвета: база а, база с, белый, RAL 7040, RAL 9005. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | алкидная смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная шелковисто-матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 52-67 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-120 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Степень перетира, мкм, не более | 25 |
| Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее | 40 |

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	                    3

Массовая доля нелетучих веществ, %	58-68

ТУ	                                                                                          ТУ 20.30.12-001-01524656-2017