Полимерстоун-Аква

инновационная сверхпрочная износостойкая

водно-полиуретановая эмаль для бетонных полов

- высочайший уровень адгезии и износостойкости

- возможность нанесения на влажный бетон

- не содержит органических растворителей​

- высокая механическая прочность

- полуматовая фактура

- быстросохнущая

- водостойкость

- без запаха

Полимерстоун-Аква – инновационная экологичная водно-полиуретановая полуматовая финишная эмаль повышенной прочности на основе акрил-полиуретановых дисперсий с целевыми добавками, предназначена для защиты бетона и других минеральных поверхностей в сухих и влажных помещениях, подвергающихся усиленному механическому воздействию.

Полимерстоун-Аква представляет собой экологически чистый лакокрасочный материал, не содержащий органических растворителей. Отсутствие испарений и резкого запаха при нанесении, делает использование эмали абсолютно безвредным для здоровья человека и окружающей среды. Это дает возможность использовать состав на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности в цехах пищевой и фармацевтической промышленности.

Полимерстоун-АКВА – является образцом инновационно-индустриального покрытия. При полной, полимеризации, образуемая эко-эмалью поверхность, отличается не меньшей прочностью и износостойкостью, чем у аналогичных покрытий на полностью органической полиуретановой основе.

Благодаря своей прочности и особой композиции целевых добавок, экологичная водно-полиуретановая эмаль Полимерстоун-АКВА сохраняет внешний вид как в обычных условиях эксплуатации, так и в условиях резких перепадов температур (в диапазоне от -50˚С до +70˚С).

Отсутствие запаха в составе материала и высокая износостойкость образуемого им покрытия, позволяет применять прочную полиуретановую эмаль Полимерстоун-Аква на любых объектах промышленного и гражданского назначения.

Полимерстоун-Аква - удобен в применении. Нанесение второго слоя эмали допускается всего через 2 часа после нанесения первого, в том числе и на влажный бетон (с остаточной влажностью не более 15%), что позволяет провести покрасочные работы в максимально короткий срок.

Перед нанесением эмали «Полимерстоун-Аква», рекомендуется использовать упрочняющую грунт-пропитку «Аквастоун SMT» предназначенную для упрочнения и обеспыливания бетона, а также для усиления адгезии финишного покрытия и защиты поверхности от факторов биологического поражения вызываемого произрастанием грибков и образования плесени.

Применение

Эмаль применяется для проведения окрасочных работ с целью упрочнения, обеспыливания и декоративной отделки полов как внутри, так и снаружи помещений (под навесом) на объектах промышленного и гражданского назначения:

•	торговые и складские помещения,

•	предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,

•	гаражные комплексы,

•	автосервисы и автомастерские,

•	многоэтажные парковки,

•	детские, дошкольные и медицинские учреждения,

•	общественные помещения и т.д.

Подготовка бетонного основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного (известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные машины. Поверхность не должна быть рыхлой, т.к. бетон, не имеющий прочности будет разрушаться под покрытием. Эмаль можно наносить на влажный бетон с остаточной влажностью не более 15%

Способ применения

Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

- Эмаль наносится на поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя (2 слой наносится, через 2 часа после нанесения первого, но не более, чем через сутки).

- Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от +5˚С до +35˚С. и относительной влажностью воздуха – не выше 80 %

- Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более— 2 часа.

- Рабочий интервал температур после набора прочности от -50˚С до +70˚С

- Окончательный набор прочности, через 7 суток

Расход

Расход краски составляет 170-180 г. на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Базовые цвета: база А, RAL 7040. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

От +5 до +50 °С

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня. Не замораживать ниже -5°С.
Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг.  Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Акриловая и полиуретановая дисперсии с целевыми добавками |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Адгезионная прочность, баллов, не более | 0 |
| Твердость по Кенигу | 0,45 |
| Степень перетира, мкм, не более Стойкость к истиранию в соответствии с требованиями ГОСТ 20811-75 на приборе ИПП-1С ( при толщине сухой пленки 60 мкм), кг/мкм, не менее Степень блеска | 50 340 полуматовая |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | От -50 до +70 °С |
| ТУ | 316-047-98310821-2011 |