Эпоксол

Водно-эпоксидная

гидроизолирующая грунт-пропитка

для бетонных полов

- создает гидроизолирующие свойства поверхности

- снижает впитывающую способность основания

- высокие антисептические свойства

- отличные укрепляющие свойства

- глубокое проникновение

- паропроницаемость

Эпоксол — гидроизолирующая двухкомпонентная упрочняющая водно-эпоксидная грунт-пропитка глубокого проникновения для бетонных полов

Эпоксол - представляет собой двухкомпонентный состав на водно-эпоксидной основе усиленный функциональными упрочняющими компонентами и специальными антисептическими добавками, тем самым:

- препятствует появлению и развитию бактерий, грибка и плесени;

- укрепляет, обеспыливает и гидроизолирует бетонную поверхность;

- создает прочный адгезионный слой для нанесения финишного покрытия.

Благодаря высокой проникающей способности, Эпоксол укрепляет пористые, пылящие и непрочные вертикальные поверхности защищая их от разрушения. При полимеризации, гидроизолирующая грунт-пропитка обеспечивает обработанной поверхности отличную влагостойкость и гидроизолирующие свойства, формируя защитно-подготовительный слой перед нанесением финишных покрытий, в том числе толстослойных.

Комплекс специальных антисептических добавок, входящих в состав грунт-пропитки, надежно нейтрализует уже имеющиеся участки, пораженные плесенью и препятствует появлению новых грибковых образований, в том числе решая проблему неизбежного образования биопоражений на объектах с недостаточной вентиляцией и повышенной влажностью.

Современный состав грунт-пропитки Эпоксол, позволяет использовать ее в нескольких вариантах для решения задач по защите бетона и других минеральных поверхностей, в пределах одного объекта:

- Антисептическая пропитка укрепит пористые и сильно впитывающие минеральные поверхности. Благодаря глубокой проникающей способности состава, на глубину до 5 мм, происходит нейтрализация уже имеющейся плесени и препятствие к появлению новых грибковых образований на поверхности;

- Гидроизолирующий грунт для повышения адгезии к финишному покрытию и созданию на поверхности дышащего, водонепроницаемого слоя, препятствующего насыщению бетоном влагой, исключая разрушение обработанной поверхности.

Отсутствие органических растворителей в составе грунт-пропитки, делает материал негорючим, а также безопасным для здоровья человека, и окружающей среды.

Гидроизолирующая грунт-пропитка, не имеет резкого запаха, в связи с чем Эпоксол может быть рекомендован к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях и любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими нормами.

Для создания надежного, защитного влагостойкого гидроизолирующего покрытия, рекомендуется к применению в комплексной системе с водно-эпоксидными составами:

- финишной полуматовой эмалью для бетонных полов Эпостоун;

- финишной глянцевой эмалью для бетонных полов Эпостоун-ультра;

- водно-эпоксидным наливным полом Бетоласт.

Назначение

Водно-эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол применяется для предварительной подготовки, грунтования и защиты бетонных, кирпичных стен, как в сухих, так и во влажных помещениях:

- цехах пищевой и фармацевтической промышленности;

- коридорах и лестничных клетках;

- цехах газо-, нефтехимического комплекса;

- авторемонтных мастерских, гаражей и ангаров;

- подвальных помещений;

- автопомывочных комплексов;

- торговых и производственных помещений;

- детских и медицинских учреждений;

- складских помещений и т.д.

Способы нанесения

Компонент А добавить в компонент Б полученную смесь тщательно перемешать миксером (низкооборотистой дрелью с мешалкой) в течение 2-3 минут.

- нанести на чистую поверхность в 1-3 слоя валиком, кистью или краскораспылителем;

- интервал между обработками и перед нанесением грунтовочного слоя – должен составлять от 3 до 24 часов (при температуре 20°С);

- температура поверхности основания и окружающего воздуха при нанесении должна быть не менее +5°С;

- жизнеспособность приготовленного состава не менее 4 часов;

- нанесение финишных покрытий на водной основе допускается через 3 часа при 20°С, но не позднее 2 суток.

Нанесение финишного защитного покрытия на органической основе допускается только после снижения влажности поверхности до требуемых согласно строительным нормам значений или указаниям по применению ЛКМ (обычно не менее 7 суток).

Расход состава

при первой обработке – 300-400г./кв.м. для бетонного основания марки М200 - М350.

при повторной обработке – 100-200г./кв.м.

Меры предосторожности

Работы по нанесению покрытия проводить в проветриваемом помещении.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

Материал не содержит органические растворители.

Не допускать попадания материала на участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Хранить в прочно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей месте.

Гарантийный срок хранения: компонент А - 12 месяцев, компонент Б - 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг

Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Эпоксидная смола с добавлением антисептических активных компонентов, функциональных добавок, вода |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, комп. А/комп. Б, не менее | 98 / 8 |
| Жизнеспособность в приготовленном виде при 20°С, ч, не менее | 4 |
| Минимальная выдержка грунт-пропитки после смешения компонентов А и Б при 20°С, мин., не менее | 10 |
| ТУ | 20.30.11-005-01524656-2017 |