Нержалюкс

Толстослойная

антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1»

для чёрных металлов (защита в 1 слой)

- толстослойное нанесение до 160 мкм (в один слой!)

- не требует предварительного грунтования

- непревзойдённая барьерная защита

- повышенная адгезия к металлам

- высокие декоративные качества

- ускоренное высыхание - 30 мин.

- атмосферная и УФ стойкость

- формула «3 в 1»

- глянцевая

Нержалюкс — толстослойная быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1» для защиты чёрных металлов и высокоуглеродистых сталей, эксплуатируемых в условиях открытой агрессивной промышленной среды.

Нержалюкс - представляет собой однокомпонентный состав на основе модифицированной акриловой смолы с добавлением целевых антикоррозионных и светостойких пигментов благодаря чему, финишное покрытие приобретает исключительные защитные свойства для объекта применения, на весь срок службы всего за один проход.

Модифицированные ингибиторы коррозии и современные антикоррозионные пигменты, являющиеся неотъемлемой частью толстослойной грунт-эмали Нержалюкс, при полимеризации образуют защитный слой высокой плотности и эластичности, обеспечивая максимальную устойчивость к интенсивным коррозионным и агрессивным атмосферным процессам. Нержалюкс возможно наносить прямо на пораженный коррозией металл, в том числе на изделия с плотно сцепленными остатками предыдущего покрытия.

Оптимально сбалансированный состав и высокое содержание нелетучих компонентов антикоррозионной толстослойной грунт-эмали Нержалюкс, гарантированно обеспечивают высокую барьерную защиту изделий из черных и высокоуглеродистых металлов, которые регулярно подвергаются механическому и химическому воздействию.

Превосходная адгезия к металлическим поверхностям, позволяет производить защиту металла без промежуточного грунтования, а толщина образуемого покрытия после одного окрашивания составляет до 160 мкм при скорости сушки — всего 30 минут. Такие характеристики позволяют существенно снизить время и трудозатраты на проведение окрасочных работ.

Толстослойная грунт-эмаль Нержалюкс, нанесённая с соблюдением технологии, сохраняет защитные свойства на срок до 12 лет, а значительная толщина покрытия отлично сглаживает неровную металлическую поверхность.

Назначение

Основное назначение толстослойной грунт-эмали Нержалюкс — защитное окрашивание различных металлоконструкций. Она может применяться для внутренних и наружных работ в холодных и умеренных климатических условиях.

Грунт-эмаль «3 в 1» Нержалюкс позволяет надежно защитить от коррозии:

- строительные металлоконструкции;

- трубопроводные магистрали;

- ангары;

- мостовые сооружения;

- гидросооружения;

- промышленные эстакады и платформы;

- сельхозтехнику;

- строительную технику и пр.;

Цвет

RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 100кг.

Способ применения

Перед применением материал необходимо тщательно перемешивать до однородного состояния.

При необходимости поверхность обрабатывать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Наносить кистью, валиком или при помощи краскопульта на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и ржавчины поверхность в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501.

При необходимости материал до рабочей вязкости довести разбавителем Р-Универсал либо Ксилол  до 10% от объема.

Фильтруют через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613.

- Наносят грунт-эмаль в один или два слоя при температуре от 0°С до +35°С;

- Время высыхания слоя толщиной 40 мкм до ст. 3 при температуре (20±2)°С – не более 1 часа;

- Нанесение второго слоя допускается через 30 минут;

- Окончательный набор прочности, не более 7 суток.

Расход

Зависит от типа обрабатываемой поверхности и варьируется в пределах 140-150 г/м2.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Безопасность

Необходимо использовать индивидуальные защитные средства. Во время и после окончания внутренних окрасочных работ — обеспечить тщательное проветривание.

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

| Основа материала | модифицированная акриловая смола с целевыми добавками, |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная глянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-80 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-180 |
| Время высыхания до степени 3 при t, (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Время высыхания до степени 1 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,5 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Окончательный набор прочности при t (20,0±0,5)°С, суток, не более | 7 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 150 |
| Нанесение второго слоя, сутки, не более | 1 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), не менее, через : 1 сут., отн.ед. 3 сут., отн.ед. 5 сут., отн.ед. 7 сут., отн.ед. | 0.1, 0.2, 0.25, 0.3 |
| Цвет | серый |
| ТУ | 20.30.12-024-01524656-2019 |