Акваметаллик «3 в 1»

Быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль для черного металла на водной основе

- стойкость к кислотно-щелочным осадкам

- стойкость к средствам бытовой химии

- высокая адгезия к черным металлам

- надёжное предотвращение коррозии

- без органических растворителей

- стойкость к УФ-излучению

- термостойкость до +130°С

- атмосферостойкость

- формула "3 в 1"

- водная основа

- полуматовая

Акваметаллик «3 в 1»— быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1» с высокой антикоррозионной и механической защитой черных металлов, эксплуатируемых в условия холодного и умеренного климата, как внутри, так и снаружи зданий.

Акваметаллик «3 в 1» – представляет собой однокомпонентный состав на основе модифицированного акрилового полимера и водной дисперсии с высоким содержанием активных антикоррозионных и УФ-стойких компонентов, для формирования всесторонней и продолжительной защиты металлоконструкций. Высокоактивная комбинация целевых добавок и ингибирующих коррозию компонентов при глубоком проникновении в структуру ржавчины, вытесняет, содержащийся в ней воздух и влагу, благодаря чему, в процессе окончательной полимеризации, формируется финишное термостойкое покрытие, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками:

- Формула «3 в 1» и превосходная адгезия к поверхностям черных, металлов, в том числе, покрытых плотно сцепленными остатками ржавчины (до 70 мкм.), что позволит без дополнительной обработки в виде предварительного грунтования, нанести антикоррозионное защитное покрытие уже с первого нанесения;

- Ускоренное время высыхания, позволяющее наносить второй слой эмали, через 2 часа после нанесения первого, что многократно сократит время проведения окрасочных работ;

- Защита от УФ- излучения, обеспечивая сохранение цвета финишной пленки на длительный срок эксплуатации;

- Отсутствие органических растворителей и запаха дает возможность проводить работы по окрашиванию металлических конструкций и изделий в цехах, производственных помещениях и пр. без остановки технологических процессов;

- Термостойкость грунт-эмали, гарантирует сохранность её структуры и всех свойств при температурной нагрузке до +110°С, с возможностью краткосрочного повышения до +130°С. (до 2 часов);

Высокая прочность, формирующуюся после окончательной полимеризации, в сочетании с великолепной эластичностью, которая выражается в способности финишной пленки к многократному сжатию и растяжению, повышает адаптацию красочного слоя, к сезонным деформациям окрашенных металлических поверхностей и обеспечивает высокую степень защиты от коррозионо-активных процессов, так как препятствует повторному поступлению влаги к основанию.

Акваметаллик «3 в 1», применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с водным антикоррозионным грунтом Акваметаллик-Грунт, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Применение

Грунт-эмаль без запаха Акваметаллик «3 в 1» предназначена для противокоррозионной защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного металла:

# металлических гаражей;

# строительных металлоконструкций;

# заборов, оград, кровель, ворот;

# контейнеров, ангаров

# труб и трубопроводов;

Высокий уровень экологичности и полное отсутствие запаха, позволяет применять грунт-эмаль Акваметаллик на объектах с повышенными санитарными и эпидемиологическими нормами (внутри действующих торговых центров, больниц, магазинов, детских, дошкольных учреждений и пр.).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402. Поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |
| Температура проведения работ, не ниже | +10°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Вода, не более 5-10% |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |
| Для получения антикоррозионного слоя до 100 мкм. «набором», грунт-эмаль нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 2 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5-10% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 2-3 бар | Вода, не более 5-10% |
| Для получения защитного слоя до 60 мкм. «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без разбавителей. |
| Для получения антикоррозионного слоя до 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. Нанесение произвести без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 2 часа, при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5-10% от объёма материала. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 90-110 | 50-60 | 200-250 | 1 |
| 135-180 | 75-100 | 310-380 | 2 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-036-01524656-2019 |
| Основа материала | модифицированная водно-акриловая основа с высоким содержанием активных антикоррозионных и УФ-стойких компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Готовый состав |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 40-45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-90 |
| Цвет покрытия | Серый, белый, черный. Колеруемая база «А» |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, часов, не более | 1 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| воды, ч, не менее | 12 |
| Прочность пленки |
| При изгибе, мм, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!