Эпостат VD-70

Промышленная

водно-эпоксидная антикоррозионная

грунт-эмаль «3 в 1» по металлу

- превосходная адгезия к чёрным и цветным металлам

- долговременная защита от коррозии

- высокая химическая стойкость

- толстослойная (до 100 мкм.)

- высокая износостойкость

- механическая прочность

- содержит фосфат цинка

- Формула «3 в 1»

- ударопрочность

- водостойкость

- полуглянец

Эпостат VD-70 – промышленная толстослойная износостойкая полуглянцевая грунт-эмаль «3 в 1» с высокой антикоррозионной и механической защитой для черных и цветных металлов.

Эпостат VD-70 – представляет собой ультрасовременный двухкомпонентный эпоксидный модифицированный состав на водной основе, с высоким содержанием активных антикоррозионных компонентов.

Эпостат VD-70 за счет преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и финишной эмали с высоким содержанием нелетучих веществ (формула «3 в 1»), позволяет оперативно и без дополнительной подготовки и обработки металлоконструкций, создавать прочное толстослойное антикоррозионное покрытие слоем до 100 мкм. (в сухом остатке) всего за один проход окрашивания без подготовительного грунтования.

Благодаря возможности нанесения слоем увеличенной толщины, покрытие нивелирует незначительные неровности, сколы, царапины на металлических поверхностях, придавая окрашенным изделиям высокий декоративный вид и повышая срок эксплуатации металлоконструкций.

Износостойкая эпоксидная грунт-эмаль «3 в 1» Эпостат VD-70 – это целый комплекс качественных преимуществ и современных решений. В процессе производства Эпостат VD-70, применяются самые передовые технологии, благодаря которым данный состав идеально подходит для проведения ответственных ремонтных окрасочных работ металлоконструкций, подвергающихся высоким нагрузкам и сильному износу, а именно:

- Фосфат цинка в составе грунт-эмали, наделяет покрытие отличными антикоррозионными свойствами, предотвращающими корродирование металлов (развитие и дальнейшее распространение ржавчины по поверхности);

- Водная основа состава, обеспечивает отсутствие резкого запаха при нанесении и позволяет проводить работы по окрашиванию металлоконструкций внутри помещений (ангаров, цехов и пр.), а также на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими нормами (предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности);

- Модифицированная эпоксидная смола, после полимеризации позволяет получить экстрапрочное покрытие, которое надежно защитит металлоконструкции от негативного воздействия влаги, химических веществ и механических нагрузок.

Назначение:

Промышленная водно-эпоксидная износостойкая грунт-эмаль «3 в 1» Эпостат VD-70 – применяется для антикоррозионной защиты конструкций черных и цветных металлов на объектах промышленного и гражданского назначения:

- предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности;

- торговых и производственных помещениях, цехах;

- станках, промышленном оборудовании;

- авторемонтных мастерских, гаражей;

- детских и медицинских учреждениях;

- складских помещениях, ангарах;

- на открытых площадках под навесом.

Способ применения

Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи (в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501).

Замасленные поверхности необходимо обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

- Компонент Б (отвердитель) может быть предварительно разбавлен чистой водопроводной водой средней жесткости в пропорции 1 к 2 (1 часть воды), в зависимости от качества основания и требуемой толщины покрытия, затем, тщательно перемешан (в течение не менее 2 мин.);

- Компонент А предварительно перемешать (2-3 мин.);

- Добавить компонент А в компонент Б. Полученную смесь тщательно перемешать 
2-3 минуты, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

Для перемешивания компонентов рекомендуется использовать низкооборотистую дрель (не более 600 об/мин.) оснащённую специальной (лопастной) насадкой.

Приготовленный состав нанести кистью, валиком или краскопультом в один или два слоя при температуре не ниже + 5°С.

- Время высыхания покрытия до ст. 3 при температуре (20±2) °С – не более 6 часов;

- Нанесение второго слоя грунт-эмали допускается через 6 часов;

- Жизнеспособность материала в смешанном состоянии при t (20±2) °С – не менее 6 часов;

- Окончательный набор прочности – 3 суток.

Расход

Расход Эпостат VD-70 составляет 200г/м², при толщине одного слоя 100 мкм.

Цвет

Базовый цвет: RAL 7040. Изготовление грунт-эмали в других цветах доступно под заказ от 200 кг.

Меры предосторожности

Материал не содержит органических растворителей.

При проведении внутренних работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Не допускать попадания материала на участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре не ниже от +1 до +35°С.

Гарантийный срок хранения: компонент А - 12 месяцев, компонент Б - 6 месяцев (со дня изготовления).

Тара

Тара 22кг

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | модифицированная эпоксидная смола с добавлением фосфата цинка, вода |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 80-90 |
| Условная вязкость по Брукфильду* | высокая |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к действию 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 20.30.11-044-01524656-2020 |