Ферромет 70S (УФ)

Полиуретановая

атмосферостойкая грунт-эмаль «3 в 1»

для черных и цветных металлов

- устойчивость к воздействию нефтепродуктов

- стойкость к морской и пресной воде

- высокая атмосферостойкость

- непревзойденная прочность

- высокая износостойкость

- высокая влагостойкость

- высокая УФ-стойкость

- формула «3 в 1»

- морозостойкость

- глянец

Ферромет 70S (УФ) — специальная атмосферостойкая, водостойкая грунт-эмаль «3 в 1» для долговременной защиты черных и цветных металлов, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы и подвергающихся различным агрессивным воздействиям промышленной среды.

Ферромет 70S (УФ) - представляет собой однокомпонентный модифицированный полиуретановый состав с добавлением суспензии современных светостойких и антикоррозионных пигментов, благодаря которым при окончательной полимеризации, образуется высокопрочное глянцевое финишное покрытие, обладающее великолепной атмосферостойкостью и УФ-стойкостью.

Ферромет 70S (УФ)- изготавливается по формуле 3 в 1. За счет содержания активного преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и финишной эмали, состав можно наносить на металлическую поверхность с плотно держащимися очагами коррозии (до 70 мкм.), без предварительного грунтования.

Защитная пленка, формирующаяся после окончательного набора прочности, наступающего в течении всего 5 суток с момента нанесения, обладает высокой стойкостью к нефтепродуктам, реагентам и различным видам топливных и смазочных материалов надежно сохраняя защитные и декоративные свойства финишной пленки.

Ферромет 70S (УФ) - эластичен и устойчив к перепадам температур в диапазоне от -70°С до +70°С, благодаря чему, покрытие выдерживает даже повышенные температурные нагрузки в течение длительного времени без образования микротрещин, тем самым исключая вероятность поступления к металлическому основанию влаги инициирующей запуск коррозионных процессов.

Защитное покрытие, образуемое грунт-эмалью «3 в 1» Ферромет 70S (УФ) при соблюдении технологии подготовки поверхности и нанесения 2 слоя, сохраняет свои защитно-декоративные качества на срок не менее 14-16 лет.

Защитное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали «3 в 1» Ферромет 70S (УФ) совместно с полиуретановым барьерным грунтом Грункор UR-S придает финишному покрытию отличную стойкость к высоким атмосферным нагрузкам, гарантируя защиту окрашенного изделия на срок не менее 17 лет.

Усиленное защитное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали «3 в 1» Ферромет 70S (УФ), совместно с эпоксидным цинконаполненным грунтом Цинконол 2SH либо полиуретановым грунт-протектором Цинконол, образует сверхпрочную антикоррозионную систему, способную, при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 20 лет.

Усиленное антикоррозионное сверхпрочное покрытие, образуемое комплексным применением грунт-эмали Ферромет 70S, совместно c блокатором коррозии для черных и цветных металлов Эпостат BL-300, позволяет при условии соблюдения технологии нанесения, сохранить защитно-декоративные качества в условиях агрессивных промышленных сред и холодного климата в течение 25 лет, а в условиях тропического и морского климата – 15 лет

Назначение

Однокомпонентная полиуретановая грунт-эмаль «3 в 1» Ферромет 70S (УФ), применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- спецтранспорта и спецтехники;

- мостов и гидросооружений;

- эстакад и платформ, ангаров;

- железнодорожного транспорта;

- сельскохозяйственной техники;

- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи;

- трубопроводов, нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ.

Полиуретановая грунт-эмаль «3 в 1» Ферромет предназначена для защиты любых изделий из черного и цветного металла, эксплуатируемых в условиях открытой промышленной атмосферы.

Способ применения

Перед применением Ферромет 70S (УФ) тщательно перемешивать до однородного состояния.

При необходимости поверхность обрабатывать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Наносить кистью, валиком или при помощи краскопульта на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501.

При необходимости материал до рабочей вязкости довести разбавителем Р-Универсал.

Фильтруют через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613.

- Нанесение грунт-эмали в один или два слоя при температуре не ниже - 5°С;

- Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2)°С – не более 6 часов.

- Нанесение финишного слоя допускается через 6 часов.

- Окончательный набор прочности, не более 5 суток

При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa2,5 по МС ISO 8501.

Расход

Расход составляет 170 г/м², при толщине одного слоя 70 мкм.

Цвет

Базовый цвет: RAL 7040.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать, беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара: 25кг

Технические данные

| Состав | модифицированная синтетическая смола с добавлением суспензии светопрочных и специальных антикоррозионных пигментов |
| --- | --- |
| Основа материала | однокомпонентный полиуретан |
| Внешний вид пленки | однородная глянцевая поверхность |
| Блеск пленки, % не менее | 70 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-70 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 90-150 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 95 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику ТМ-1, усл. ед. | 0.45 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 48 |
| Адгезия, балл, не более | 0 |
| Время высыхания эмали до степени 3, ч., не более при температуре: (20±2)°С | 6 |

ТУ                                                                                           20.30.12-043-01524656-2020