Молотекс

Молотковая

декоративная грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1

- надёжная антикоррозионная защита

- возможность нанесения до -10°С

- высокие декоративные качества

- содержит алюминиевую пудру

- стойкость к УФ-излучению

- атмосферная стойкость

- молотковый эффект

- формула «3 в 1»

- влагостойкость

- полуглянцевая

Молотекс - полуглянцевая декоративная грунт-эмаль для всех типов металлов на основе модифицированной смолы с добавлением специальных антикоррозионных наполнителей и алюминиевой пудры.

Молотковая грунт-эмаль Молотекс - создает на поверхности металла покрытие с декоративным эффектом «ручной молотковой чеканки», камуфлирующим незначительные дефекты и обеспечивающим защиту металла от коррозии.

Уникальная формула состава Молотекс - гарантирует образование покрытия с ярко выраженным молотковым эффектом даже при нанесении состава кистью или валиком (возможность использования простого инструмента, в случае отсутствия специализированного оборудования (краскопульта), значительно упрощает применение грунт-эмали и экономит время при проведении окрасочных работ).

Современная формула грунт-эмали «3 в 1», позволяет наносить материал на металл с остатками нагара и плотной коррозии. Содержащаяся в составе грунт-эмали алюминиевая пудра, создает дополнительную защиту от негативных атмосферных воздействий и наделяет покрытие влагостойкостью и стойкостью к УФ-излучению. Уникальный набор характеристик Молотекс дополняет её высокая укрывистость и невероятно высокая скорость сушки «от пыли» составляющая всего 30 минут при температуре +20°С, а возможность применения эмали при минусовых температурах до -10°С, по корродированной поверхности, характеризует её высокую универсальность при оперативном решении неотложных задач.

Назначение

Молотекс применяется для получения самостоятельного защитно-декоративного покрытия на корродированных или чистых металлических поверхностях:

- кованых изделий: заборы, ворота, решётки, ограждения;

- изделиях художественной ковки;

- элементов металлоконструкций различного назначения;

- деталей оборудования, механизмов, приборов;

- металлической мебели: шкафов, стеллажей, сейфов;

- других изделий и конструкций из металла.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, позволяющим увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Грунт-эмаль перед нанесением тщательно перемешивают до однородного состояния. Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

Ранее не окрашенные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Полированные и гладкие поверхности предварительно зашкурить наждачной бумагой или металлической щеткой.

Наносится кистью, валиком или пневматическим распылением в один-два слоя.

Для разбавления и доведения до рабочей вязкости использовать: Ксилол, Р-Универсал

- Рабочая вязкость при пневматическом распылении по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) при температуре (20±0,5)°С – 30-100с.

- Время высыхания от «пыли» при температуре +20°С – 30 мин

- Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С — 1 час

- Нанесение второго слоя при температуре +20°С, через – 1 час

- Рекомендуемая температура нанесения: от -10°С до +40°С.

- Рекомендуемая толщина покрытия 40-80 мкм.

- Внешний вид покрытия: полуглянцевая рисунчатая поверхность.

Получаемый рисунок зависит от способа нанесения, разбавления, режима воздушного напыления (диаметр сопла, давление, подача, угол факела, расстояние напыления, вязкость состава).

Расход

Расход эмали — 100-150г на 1 кв.м.

Цвет: серый, серебристый, бронза, синий, зеленый, коричневый, черный.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -50 до +50°С. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 17 кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | модифицированная смола с целевыми добавками |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | полуглянцевая поверхность с молотковым эффектом |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 40-44 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40-80 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 150 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Время высыхания до степени 1 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,5 |
| Нанесение второго слоя, сутки, не более | 1 |
| Хранение | -50°С до +50 °С |
| Цвет | Серый, серебристый, бронзовый, синий, зеленый, коричневый, черный |
| ТУ | 20.30.12-001-01524656-2017 |