Гидростоун

водостойкая краска для бетонных бассейнов

- устойчивость к воздействию хлора, соленой воды и химикатов, используемых в бассейнах

- отличная адгезия к минеральным поверхностям

- устойчивость к образованию пятен и налетов

- повышенная износостойкость покрытия

- водостойкость и водонепроницаемость

- высокая эластичность

- химическая стойкость

- матовая фактура

- УФ-стойкость

Гидростоун — быстросохнущее водостойкое покрытие на основе хлоркаучука с высоким уровнем укрывистости и защиты бетонного основания.

Гидростоун – специально разработан для защитно-декоративной окраски пористых цементно-песчаных и бетонных поверхностей плавательных бассейнов, фонтанов и резервуаров. Водостойкое покрытие является отличной и экономичной альтернативой облицовочной плитке или кафелю, используемому при отделке бетонных бассейнов.

Гидростоун – отлично защищает бетонное основание от воздействия воды и влаги. Особая формула его состава, делает покрытие износостойким, эластичным и долговечным. Полимеризованная поверхность защитной плёнки не подвержена растрескиванию и не требует обновления в течение продолжительного срока. Несмотря на длительное воздействие воды и УФ-излучения, водостойкая краска прекрасно сохраняет первоначальный цвет и защитные качества, отличается высокой адгезией к поверхности бетонных, и минеральных оснований, а также демонстрирует механическую и химическую стойкость. Моющие составы, соляные растворы, озонированная и хлорированная вода, при длительном воздействии, не только не повреждают поверхность покрытия Гидростоун, но и не оставляют на нем налёта и въевшихся следов.

Способ применения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от остатков старого покрытия, жира и грязи.

Перед применением, материал необходимо тщательно перемешать в течение 2-3 мин. при помощи низкооборотистой дрели со специальной насадкой. При необходимости, допустимо разбавление состава разбавителем Р-Универсал или растворителем ксилол.

Наносить методом пневматического распыления, валиком или кистью в 1-2 слоя (второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 часа, после нанесения первого слоя);

Температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +40 ºС;

Минимально допустимая температура при проведении окрасочных работ +5°С, рекомендуемая температура нанесения материала +20°С.

Температура эксплуатации готового покрытия от -50˚С до +70˚С. Срок ввода окрашенного объекта в эксплуатацию (заполнение резервуара водой) - не ранее 7 суток.

Расход

Расход краски составляет 160-180 гр. на 1 кв. м. поверхности (в зависимости от вида, марки бетона и его состояния).

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления при температуре от -10 до +35 °С.

Тара

Тара 20 кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Тип |
| --- |
| Органорастворимая матовая эмаль на основе хлоркаучука |
| Область применения |
| Применяется для окраски водных резервуаров внутри и снаружи помещений. |
| Технические данные |
| Основа материала | Хлоркаучуковая суспензия |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 70 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не более | 90 |
| Адгезионная прочность,Мпа, не менее | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 45 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Окончательный набор прочности (20,0±0,5)°С, суток, не более | 7 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | от-50 до +70°С |
| Степень блеска | матовая |
| Расход на 1 м² при толщине плёнки 0,1 мм | 160 г |
| Растворитель | Р-универсал, Ксилол |
| Хранение | От -10 до +35 °С |
| ТУ | 20.30.12-023-01524656-2019 |