Цинкомет (УФ)

Цинконаполненная

быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль «2 в 1»

для чёрного металла

- защита в любых климатических условиях

- протекторная антикоррозионная защита

- стойкость к морской и пресной воде

- возможность нанесения до -25°С

- высокая скорость высыхания

- длительный срок службы

- атмосферостойкость

- формула «2 в 1»

- УФ-стойкость

- матовая

Цинкомет (УФ) – многофункциональная быстросохнущая цинконаполненная грунт-эмаль «2 в 1» для обеспечения продолжительной протекторной защиты металлоконструкций, эксплуатируемых в различных условиях открытой промышленной среды, в том числе холодного и морского климата.

Цинкомет (УФ) – инновационный состав на основе модифицированного связующего и цинкового порошка, с добавлением современных светостойких и антикоррозионных пигментов, для придания металлоконструкциям технологичных и эксплуатационных свойств на любых объектах применения, как внутри, так и снаружи помещений.

Цинконаполненная грунт-эмаль Цинкомет (УФ) обеспечивает:

- защиту от развития активных коррозионных процессов;

- превосходную механическую и химическую стойкость;

- стойкость к воздействию УФ-излучения.

Усиленное защитное действие грунт-эмали «2 в 1» Цинкомет (УФ), основано на химико-физической реакции металла и цинкового порошка, содержащегося в составе покрытия, что позволяет применять Цинкомет (УФ) на ответственных объектах, эксплуатируемых в различных агрессивных условиях:

- Эффект «холодного цинкования» - обеспечивает долговременную антикоррозионную защиту металлоконструкций, подверженных различным механическим, химическим и температурным воздействиям;

- Протекторная защита -  позволяет не допустить распространение подплёночной коррозии, даже при механическом повреждении красочного слоя и надежно сохранить металлоконструкции от развития активных коррозионных процессов и разрушения от атмосферного воздействия в различных климатических зонах.

Современная инновационная формула в сочетании с активными целевыми добавками, в процессе полной полимеризации, помогают грунт-эмали в короткое время, сформировать усиленное УФ-стойкое защитное покрытие демонстрирующее ряд особенных эксплуатационных свойств:

- Многофункциональность состава – позволяет выдерживать долговременное воздействие агрессивной окружающей среды, масел, нефти и других нефтепродуктов, морской и пресной воды, УФ-излучения, также состав может применяться в качестве покрытия для межоперационного хранения металлов;

- Ускоренное время высыхания – позволяет наносить второй слой уже через 15-20 минут при температуре (20±2)°С, после нанесения первого, существенно сокращая время на проведение окрасочных работ;

- Морозостойкость – делает беспрепятственным нанесение грунт-эмали при отрицательных температурах (до -25°С), что позволяет выполнять срочные окрасочные работы даже в самых экстремальных условиях в кратчайшие сроки.

Самостоятельное применение:

При соблюдении технологии и рекомендаций по нанесению, эмаль-протектор Цинкомет (УФ) гарантирует защиту металлоконструкций на срок не менее 12 лет, в условиях умеренного, холодного и морского климата.

Комплексное применение:

При необходимости достижения дополнительных декоративных качеств (цвет, блеск, фактура) допускается применение эмали-протектор Цинкомет (УФ) в качестве промежуточного покрытия, совместно с финишными эмалями на полиуретановой, эпоксидной, акриловой, уретановой, кремне-органической основах, позволяя дополнительно увеличить не только декоративные свойства, но и защитные свойства окрашенного изделия на срок 16-18 лет.

Применение

Цинконаполненная антикоррозионная грунт-эмаль «2 в 1» Цинкомет (УФ), предназначена для получения долговременной протекторной и антикоррозионной защиты:

- стальных резервуаров и ёмкостей под воду;

- металлических площадок и бассейнов;

- мостов и гидротехнических сооружений;

- металлических труб и стальных конструкций;

- эстакад и плавучих доков;

- опор линий электропередачи;

- оцинкованных крыш и куполов;

- трубопроводов и нефтегазопроводов.

Грунт-эмаль «2 в 1» Цинкомет (УФ) предназначена для защиты стальных металлоконструкций, эксплуатируемых в атмосфере с повышенной влажностью, а также в условиях постоянного воздействия морской и пресной воды.

После окрашивания металлоизделия, предназначенного для эксплуатации в постоянном контакте с водой (ёмкости, бассейны, резервуары), должно пройти не менее 3-х суток!

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | -25°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не более 10% |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 15-20 минут при температуре(20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 - давление 2-5 бар. | Не более 10% |
| Для получения защитного слоя до 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.7-2.0 мм., нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 15-20 мин при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 50-60 | 150-170 | 30 |
| 200 | 100-110 | 250-300 | 90 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-051-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированное связующее, цинковый порошок, суспензия атмосферостойких и специальных антикоррозионных пигментов |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Готовый состав |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-50 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-100 |
| Цвет покрытия | Серый |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин., не более | 15 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,5 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| ГСМ, часов, не менее | 48 |
| Воды, ч, не менее | 120 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 90 |
| При изгибе, мм, не более | 3 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!