Фасад-Грунт

водный акриловый грунт для фасадов и стен

- простота и удобство нанесения

- улучшает адгезию финишного слоя

- значительно снижает расход краски

Фасад-Грунт — водорастворимая упрочняющая акриловая грунтовка для бетонных и любых минеральных поверхностей.

Акриловый грунт обеспечивает хорошую адгезию (прилипаемость) финишного слоя, значительно снижает расход краски.

Фасадная грунтовка Фасад-Грунт применяется как подготовительный слой перед нанесением акриловой краски Фасад-Люкс.

Применение

Акриловый грунт Фасад-Грунт применяется для грунтования и подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, пенобетона, кирпича и т.д.

Необходимо отметить, что только качественно проведённое грунтование обеспечивает высокое качество финишного покрытия.

Способ применения

Грунтовка для фасада наносится на сухую очищенную поверхность кистью, валиком или распылителем в один или два слоя. Время высыхания при температуре от +20°С - 1 час.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже  +5˚С. Для очистки инструмента используется вода.

Расход

Расход грунта составляет 0,2-0,3кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки бетона и его состояния.

Хранение

Хранить при температуре выше 0°С, в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей месте.

Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 48-52 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40-70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| ТУ | 20.30.11-045-01524656-2020 |