Нержахим

химически стойкая грунт-эмаль для защиты металла

- прямо по ржавчине

- химическая и атмосферная стойкость

- ускоренное время высыхания

- надёжное предотвращение коррозии

- быстросохнущая

Нержахим — химстойкая грунт-эмаль по ржавчине, краска для окраски грузовых вагонов-минераловозов (хопперов), полувагонов, контейнеров, цистерн.

Антикоррозионная однокомпонентная химически стойкая, тиксотропная, обладающая высокой укрывистостью, грунт-эмаль на основе модифицированной виниловой смолы. Образует гладкое, однородное, матовое или полуматовое, атмосферо- и химически стойкое покрытие.

Совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и износостойкого финишного покрытия.

Нержахим применяется для окраски стальных и чугунных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных условиях открытой промышленной атмосферы.

Покрытие, состоящее из двух слоёв грунт-эмали, сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата при нанесении по ржавой поверхности не менее 5 лет, по предварительно очищенной — 7 лет.

Применение

Химстойкая грунт-эмаль Нержахим предназначена для грунтования и покраски всех видов грузового подвижного состава при строительстве и ремонте, включая:

- наружные и внутренние поверхности вагонов-минераловозов (хоперов), контейнеров

- резервуаров для сыпучих материалов

- наружных поверхностей грузовых вагонов

- наружных поверхностей нефте-бензиновых цистерн

- авто- и ж/д транспорта

- дорожной техники и сельхозтехники.

Химстойкая краска применяется для окраски любых других транспортных металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и подверженных агрессивному воздействию химических продуктов.

Нержахим также используется для окраски металлических конструкций в сельском хозяйстве:

- коровники

- свинарники

- птичники

- конюшни

- резервуары для навоза

- силосные башни

- сточные резервуары для внешней обработки.

Допускается применение грунт-эмали для конструкций с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина продуктов коррозии до 100мкм), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, кратковременному действию 40% раствора щелочи до t+60°С, действию солей, слабых растворов минеральных кислот, кратковременному действию бензина и масел.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, либо с цинконаполненным протекторным грунтом Цинконол, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Поверхность должна быть очищена от рыхлой ржавчины и окалины, грязи, масел, пыли и обезжирена спецобезжиривателем ОМ-01С.

Рекомендуется (для новых и гладких металлических поверхностей) с целью повышения адгезии, провести предварительную абразивную обработку для придания поверхности шероховатости.

Перед нанесением грунт-эмаль тщательно перемешать и разбавить до рабочей вязкости (в зависимости от способа нанесения) растворителем: Р-5, Р-5А, Р-4, Р-4А, ксилол, сольвент, ацетон, бутилацетат.

Не зависимо от способа нанесения, толщина одного слоя не должна превышать 40 мкм! Общую толщину покрытия регулируют за счет количества слоев.

При окраске ржавых поверхностей, рекомендуется - первый слой нанести более разбавленной грунт-эмалью толщиной 20-25 мкм.

Грунт-эмаль Нержахим наносят при температуре окружающей среды от -10 до +30°С и относительной влажности не выше 80% (при этом температура самой эмали должна быть не ниже +15°С).

Нанесение следующих слоев рекомендуется проводить после высыхания предыдущего «до отлипа».

Ввод покрытия в эксплуатацию при работе в агрессивных средах:

- при горячей (55-65°С) сушке – через 2-3 суток;

- при естественной сушке – через 5-7 суток.

Способ нанесения: безвоздушным или пневматическим распылением, для небольших участков кисть или валик.

Высыхание: до ст.3 при t +20°С – 1 час.

Рекомендуемое количество слоев: для окраски в атмосферных условиях 2-3, для окраски в условиях воздействия агрессивных сред 3-4.

Расход

Расход грунт-эмали составляет 100-130г/кв.м при толщине одного слоя 25-30мкм.

Цвет

Базовый цвет: серый.

Другие цвета на заказ по договоренности от 100 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до + 30°С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | виниловая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| ТУ | 20.30.12-021-01524656-2019 |