Эпохим

эпоксидная химстойкая двухкомпонентная грунт-эмаль «3 в 1» по металлу

- температура эксплуатации покрытия от –60 до +100°С

- стойкость в морской и пресной воде

- долговременная защита от коррозии

- щелочестойкость и кислотостойкость

- атмосферостойкая

- быстросохнущая

- формула «3 в 1»

- полуматовая

Эпохим — эпоксидная двухкомпонентная грунт-эмаль «3 в 1» по металлу, антикоррозионная химически стойкая грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидных смол, целевых добавок и органических растворителей.

Содержит ингибиторы коррозии, образует химически стойкое, атмосферо- и водостойкое покрытие. Температура эксплуатации покрытия от -60 до +100°С (кратковременно до +130°С).

Химстойкая грунт-эмаль «3 в 1» Эпохим обладает высокой атмосферной стойкостью, влагостойкостью, износостойкостью, эластичностью и повышенными антикоррозионными свойствами. Позволяет получить толстослойное (до 80 мкм) покрытие за одно нанесение.

Применение

Эпохим применяется для антикоррозионной защиты загрунтованных и не загрунтованных поверхностей черных и цветных металлов, а так же железобетонных конструкций.

Грунт-эмаль Эпохим обладает высокой химической стойкостью к воздействию концентрированных растворов щелочей (40% раствор КОН при t +60°С),кислот, минеральных солей, масел, нефти и нефтепродуктам, морской и пресной воде.

Химически стойкая грунт-эмали «3 в 1» Эпохим широко используется для окраски изделий и оборудования на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, судоремонтной, электроэнергетической промышленности.

Покрытие, состоящее из двух слоев Эпохим, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного холодного и морского климата 7-10 лет.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с

- цинконаполненным протекторным грунтом Цинконол;

- системой холодного цинкования металла Цинконол 2SH;

- блокатором коррозии для черных и цветных металлов Эпостат BL-300;

- эпоксидный антикоррозионный грунт с фосфатом цинка Эпогрунт;

что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

При использовании Эпохим в качестве самогрунтующего покрытия поверхность перед окраской очистить до степени Sа2 (Sa2,5) или St3 по ISO 8501 (от масел, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц).

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Компонент А перемешать до однородной массы низкооборотистой дрелью с насадкой (2-3 мин). Ввести в основу компонент Б (отвердитель) и тщательно перемешивать не менее 5 минут, уделяя особое внимание областям близ дна и стенок тары. Отвердитель поставляется комплектно.

После перемешивания эмаль должна отстояться в течение 15-20 минут, после чего провести повторное перемешивание.

Наносить в 2 слоя при температуре от -10°С и относительной влажности воздуха не выше 85%. Сушка между слоями при t +20°С - 2 часа.

Способ нанесения

Пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик. Рекомендуемые разбавители: Р-4, Р-Универсал.

Жизнеспособность эмали в смешанном состоянии при t (20±2)°С — не менее 24 часов.

Расход

Расход эмали в зависимости от цвета составляет 150-190 г/кв.м. при толщине одного слоя 60-80 мкм.

Базовые цвета: белый, RAL 7040, RAL 9005.

Другие цвета на заказ от 200 кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Не работать вблизи открытых источников огня. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30°С до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах эмаль выдерживают в течение 24 часов при t не менее 15°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 21кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | Эпоксидная смола, антикоррозионные компоненты |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 57-62 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-150 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость пленки к действию 40% раствора гидроокиси калия (КОН) при (60±2)°С, ч, не менее | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 20.30.12-021-01524656-2019 |