Эпостат-Шпатлёвка

эпоксидная шпатлёвка для металла

- атмосферостойкость и водостойкость

- маслостойкость и бензостойкость

- долговременное предотвращение коррозии

Эпостат-Шпатлёвка — эпоксидная антикоррозийная двухкомпонентная шпатлёвка для металла.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидных смол, целевых добавок и органических растворителей.

Эпостат-Шпатлёвка применяется для выравнивания загрунтованных и не загрунтованных металлических и неметаллических поверхностей, а также в качестве грунтовочного слоя под лакокрасочные материалы.

Обладает высокой водостойкостью, стойкостью к минеральным маслам, бензинам, моющим средствам.

Температура эксплуатации покрытия от –50°С до +120°С.

Назначение

Эпостат-Шпатлёвка применяется для систем покрытий, эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы и внутри помещений.

Используется для отделки изделий и оборудования на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической, пищевой, атомной и электроэнергетической промышленности, авто- и судостроении.

Цвет

Базовые цвета: Серый.

В другие цвета не колеруется.

Способ применения

Шпатлёвку наносят на загрунтованную грунтовкой Фосфогрунт поверхность.

Не загрунтованные поверхности перед окраской очистить до степени Sа 2½ по МС ИСО 8501 (от масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц). Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Компонент А перемешать до однородной массы низкооборотистой дрелью с насадкой (2-3 мин). Ввести в основу Компонент Б (отвердитель) и тщательно перемешивать не менее 10 минут. Отвердитель поставляется комплектно.

- После перемешивания шпатлёвка должна отстояться в течение 20-30 минут.

- Наносить при температуре: от +5°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

- Шпатлёвка наносится шпателем или пневматическим распылением (рабочая вязкость18-20 сек. по вискозиметру ВЗ-4).

- Рекомендуемые разбавители: Р-5А, Р-5, Р-4. Растворитель вводится после смешения компонентов А и Б!

- Время высыхания до степени 4: при t+20°С не более 24 часов, при t+65°С не более 7 часов.

Жизнеспособность шпатлёвки в смешанном состоянии при t (20±2)°С:

- при нанесении шпателем - 1,5 час;

- при нанесении пневматическим распылением - 6 час;

После полного высыхания поверхность шпатлёвки шлифуется, после чего наносят последующие слои шпатлёвки или других лакокрасочных материалов.

Общая толщина покрытия: не более 1000 мкм!

Расход

- при нанесении шпателем до 650 г/м², при толщине слоя 350 мкм;

- при нанесении пневматическим распылением 120-290 г/м² при толщине одного слоя 60-150 мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до + 30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25кг.

Технические данные

| Основа материала | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 90 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 5 |
| Цвет | колерованный |
| ТУ | 2310-052-98310821-2011 |