Стеновит Пром «COMFORT»

Гибридная полиуретановая

двухкомпонентная эмаль без резкого запаха для стен

в сухих и влажных помещениях

- высочайшая стойкость к моющим и дезинфекционным средствам

- механическая и химическая стойкость

- высокая адгезия и износостойкость

- без резкого, неприятного запаха

- водостойкая, водонепроницаемая

- грязеотталкивающая

- полуматовая

Стеновит Пром «COMFORT» – специальная промышленная износостойкая эмаль, с полуматовой фактурой. Предназначена для создания максимально эффективной защиты бетонных стен от пятен и грязи, химических составов и механических воздействий, как во влажных, так и в сухих помещениях.

Стеновит Пром «COMFORT» – представляет собой высокопрочное двухкомпонентное полиуретановое покрытие, разработанное с применением современных технологий. Состав изготовлен на основе гибридной смеси полиуретановых смол, упрочняющих компонентов и нетоксичного деароматизированного растворителя.

Полиуретановая эмаль Стеновит Пром «COMFORT» при нанесении практически не имеет резкого неприятного запаха, что позволяет в комфортных условиях производить окраску и ремонт стен, не останавливая производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности.

Стеновит Пром «COMFORT» – разработан специально для защиты бетонных стен и других минеральных оснований от влаги и загрязнений на промышленных предприятиях, производственных объектах, в том числе пищевое производство, фармацевтическая промышленность, химическое производство и т.д.

Стеновит Пром «COMFORT», разработан с учетом последних тенденций и требований к покрытиям такого класса, благодаря чему состав обладает целым рядом качеств высокого уровня:

- Экстрапрочное, полуматовое покрытие:

После полимеризации состав благодаря активным компонентам и добавкам, приобретает высочайшую стойкость к механическим и абразивным воздействиям, износостойкость и водонепроницаемость обеспечивая защиту стен от намокания и как следствие, гарантируя защиту от разрушений, вызываемых постоянным воздействием воды и влаги.

- Длительная защита бетонных стен от грибка и плесени:

Состав содержит активные антисептические добавки предупреждая развитие грибка и плесени, как на окрашенной поверхности, так и под лакокрасочным покрытием, защищая стены от биологических поражений на длительный срок.

- Стойкость к влажным уборкам, моющим растворам и к давлению напора воды:

Отлично моется, с поверхности покрытия легко удаляются различные загрязнения. Финишное покрытие адаптировано к многократным интенсивным влажным уборкам, в том числе с применением различных моющих средств бытовой и технической химии, без ущерба финишному защитному покрытию.

Для достижения наилучшего результата и долговечности срока службы покрытия рекомендуется использовать эмаль Стеновит Пром «COMFORT» в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно с:

- Стеновит Гидро «COMFORT» – двухкомпонентная полиуретановая гидроизолирующая грунт-пропитка глубокого проникновения без резкого запаха.

Данная мера повысит прочность верхнего слоя основания, значительно улучшит сцепление покрытия с бетонной поверхностью и позволит исключить возможность образования дефектов.

Применение

Полиуретановое покрытие без резкого запаха для стен Стеновит Пром «COMFORT» применяется на объектах промышленного и гражданского назначения, в том числе и на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями:

- многоэтажные парковки, гаражные комплексы;

- автосервисы, автомойки и автомастерские;

- торговые и складские помещения;

- производственные помещения;

- общественные помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ | От +5°С до +35°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол |
| Эмаль наносится на заранее загрунтованную поверхность при помощи валика для шероховатых поверхностей (эмаль наносится через 4-5 часов после грунтования). Состав равномерно распределяется по поверхности, избегая образования подтёков и непрокрасов. Все операции по смешиванию и нанесению должны быть проведены в течении 60-70 мин, при +20°С. Второй слой рекомендуется наносить через 6 часов. |  |

| Теоретический расход, г/м2 (при толщине мокрой плёнки 100 мкм) | Готовность к щадящей эксплуатации, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 150-160 | 6 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-042-01524656-2020 |
| Основа материала | Смесь полиуретановых смол, комплекс упрочняющих компонентов, пигменты, деароматизированные разбавители. |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Компонент А |  |
| Сухой остаток, % | 87 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), сек | 75-120 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, другие цвета под заказ от 300 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, ˚С | -40/+40 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С | 6 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 72 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| воды, ч, не менее | 240 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -40 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!