Тексипол «3 в 1» Эксперт

Обеспыливающая

упрочняющая финишная грунт-эмаль «3 в 1»

для бетонных полов

- инновационная формула защиты «3 в 1»

- подходит для уличного применения

- высокая скорость сушки - 30 мин.

- высокая механическая прочность

- высокая химическая стойкость

- зимнее применение до -30°С

- стойкость к УФ-излучению

- полуматовая

Тексипол «3в1» Эксперт - инновационная износостойкая упрочняющая грунт-эмаль «3 в 1» с водоотталкивающими свойствами. Рекомендована для защиты бетонных оснований, эксплуатируемых в различных климатических условиях, внутри и снаружи помещений.

Тексипол «3в1» Эксперт – однокомпонентный состав на основе силиконизированной смолы с содержанием функциональных активных компонентов, добавок препятствующих разрушению бетонных оснований, а также УФ-фильтров. После высыхания грунт-эмаль образует защитное полуматовое износостойкое покрытие с высокими прочностными и водоотталкивающими свойствами.

Ключевой особенностью грунт-эмали Тексипол «3в1» Эксперт, является её уникальная формула «3в1», которая значительно экономит время и упрощает процесс защиты бетонных и минеральных оснований, т.к. содержит в себе грунт, проникающие, укрепляющие аддитивы и финишное покрытие. Совокупность компонентов наделяет грунт-эмаль следующими свойствами:

- Пропитывает и упрочняет – состав обладает высокой проникающей способностью и при прямом контакте с сухой полу-пыльной бетонной поверхностью, отдаёт в неё особые проникающие соединения, направленные на укрепление и обеспыливание бетонного основания, при этом на поверхности формируется запечатывающий защитно-подготовительный слой.

- Грунтовочный слой – грунтующие компоненты надёжно защищают обработанную поверхность от внутреннего разрушения, а также создают надёжную адгезию для нанесения финишного слоя.

- Финишное покрытие – имеет химическую инертность и адаптировано к многочисленным влажным уборкам с применением различных моющих средств бытовой и технической химии. Входящие в состав УФ-фильтры предотвращают разрушение пленки от солнечного воздействия и позволяют использовать грунт-эмаль в условиях открытой атмосферы.

Благодаря сбалансированной формуле и качественным компонентам Тексипол «3в1» Эксперт обладает исключительными эксплуатационными характеристиками:

- Быстро сохнет – возможность нанесения второго слоя грунт-эмали, всего через 30 минут после нанесения первого, при температуре окружающей среды +20°С, и через 2 часа при температуре -30°С - максимально ускоряет окрасочный процесс.

- Возможность нанесения при отрицательных температурах – позволяет проводит работы в независимости от времени года и температуры окружающей среды

- УФ-стойкость – покрытие, сформированное из основного и дополнительного слоёв грунт-эмали, демонстрирует устойчивость к воздействию УФ-излучения и абразивному износу, допуская эксплуатацию в условиях открытой атмосферы.

Грунт-эмаль предназначена для защиты, как новых, так и старых цементных стяжек, бетонных полов марки не ниже М250 от разрушающего воздействия абразивных и механических нагрузок, умеренной и агрессивных сред, а также для придания окрашенным бетонным поверхностям высоких декоративных качеств.

Назначение

Полуматовая износостойкая грунт-эмаль для бетонных полов Тексипол «3в1» Эксперт, обладает устойчивостью к действию минеральных масел, дизельного топлива, смазочно-охлаждающих жидкостей, обладает стойкостью к разбавленным растворам кислот и щелочей, спиртам, в связи с чем может быть рекомендована для окрашивания бетонных полов:

- многоэтажных парковок, гаражных комплексов;

- торговых и складских помещений;

- общественных помещений;

- производственных цехов;

- автосервисов, автомоек;

- бойлерных и котельных;

- типографий и т.д.

Тексипол «3в1» Эксперт, нанесенный на бетонное основание в 2 слоя, образует полуматовое финишное покрытие, сохраняющее свои защитные свойства на длительный срок (при умеренных эксплуатационных нагрузках и воздействиях).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Нанесение производится в 2 слоя с помощью кисти, валика для шероховатых поверхностей или методом пневматического нанесения на чистое и сухое основание. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -30°С (следить за отсутствием инея на основании) |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более % | 4 |
| Относительная влажность, % | 60-80 |
| Очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол (при необходимости не более 3-5%) |
| Грунт-эмаль наносится без добавления разбавителей, равномерно распределяется по поверхности, избегая не обработанных мест и образования луж. При нанесении второго слоя, выдержать интервал межслойной сушки 30 минут, но не более суток, при температуре (20±2)°С. Важно! При более низких температурах интервал межслойной сушки должен быть увеличен до 2 часов. |  |

| Теоретический расход, кг/м2 | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 0,2-0,25 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-003-01524656-2017 |
| Основа материала | Силиконизированная смола с функциональными активными компонентами |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Сухой остаток, % | 45-58 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), с | 25-70 |
| Цвет покрытия, | RAL 7040 |
| Укрывистость, г/м², не более | 250 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 30 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч | 12 |
| Окончательный набор прочности (20,0±0,5)°С, суток | 3 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, | От -30 до +200°С |
| Прочность пленки |  |
| Твёрдость покрытия ТМЛ, у.е., не менее | 0,4 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 1 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +50 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!