Тексипол SPRINT

Быстросохнущая

атмосферостойкая эмаль для бетонных оснований

внутри и снаружи помещений

- можно применять даже при отрицательных температурах

- подходит для применения внутри и снаружи помещений

- высокая скорость высыхания (1 час!)

- эффективное сопротивление износу

- надёжная защита бетонных полов

- простота и удобство нанесения

- атмосферостойкая

- матовая

Тексипол SPRINT — быстросохнущая износостойкая эмаль для бетонных полов, рекомендована к применению внутри и снаружи помещений, подходит для различных климатических условий.

Тексипол SPRINT - однокомпонентный состав на основе гибридных смол и органических растворителей, с высоким содержанием активных добавок.

Благодаря своему составу и свойствам, эмаль подходит для решения множества задач, обладает следующими качественными характеристиками:

- высокая скорость высыхания – позволяет провести работы в кратчайшие сроки и своевременно сдать объект;

- удобство нанесения – однокомпонентный состав полностью готов к применению, не требует дополнительных манипуляций во время проведения работ;

- универсальность – позволяет наносить эмаль, как внутри помещений, так и снаружи, а также в широком диапазоне климатических зон, в т.ч. и при отрицательных температурах до -20°С;

- износостойкость – благодаря активным компонентам, входящим в состав эмали, получаемое покрытие имеет достаточную стойкость к различным механическим воздействиям.

Эмаль Тексипол SPRINT предназначена для защиты, как новых, так и старых цементных стяжек, и бетонных оснований от разрушающего воздействия абразивных и механических нагрузок, умеренной и агрессивных сред, а также для придания окрашенным бетонным поверхностям высоких декоративных качеств, благодаря возможности изготовления эмали в различных цветовых решениях по палитрам: RAL Classic, NCS Index, Symhony.

Быстросохнущая эмаль Тексипол SPRINT, рекомендована к применению в помещениях и снаружи гражданских и промышленных зданий таких как:

- торговые помещения;

- складские помещения;

- гаражи и ангары;

- открытые и закрытые парковки;

- отмостки зданий и сооружений;

- дорожки, въезды, площадки частных домостроений.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия необходимо использовать эмаль Тексипол SPRINT в качестве финишного слоя в комплексной системе с: Упрочняющей пропиткой для бетонных оснований  Протексил.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью мехового валика, на чистое и сухое основание (труднодоступные места прокрашиваются кистью). |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -20°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 10 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-Универсал, Р-4 |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя, эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1час, при температуре (+20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более |
| --- | --- |
| 200-300 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя |  |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Гибридные смолы с целевыми добавками, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 180 |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Температура эксплуатации покрытия | от -40˚С до +80˚С |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |
| Готовый состав |  |
| Цвет покрытия | база А, база С, RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от одного ведра. |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при t (5±0,5)°С, ч, не более | 5-6 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности (20,0±0,5)°С, суток (полимеризация/сушка) | 3 |
| Прочность пленки |  |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| ГСМ, ч, не менее | 2 |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!