Тистром-2MS

Полиуретановый

двухкомпонентный износостойкий лак

для бетонных оснований внутри помещений (глянцевый)

- надежная защита бетона и полимерных покрытий

- химическая стойкость и водонепроницаемость

- высокая износостойкость и ударопрочность

- полное запечатывание пор основания

- лёгкость влажной уборки

- быстрое высыхание

- глянец

Тистром-2MS – полиуретановый износостойкий глянцевый лак с высокими показателями сопротивления к истираемости и химическим воздействиям. Применяется для надежной защиты бетонных, минеральных поверхностей и финишных полимерных покрытий в производственных, общественных и жилых зданиях.

Тистром-2MS — двухкомпонентный состав на основе модифицированных полиуретановых высокомолекулярных смол с добавлением инновационных компонентов и группы специальных аддитивов.

Полиуретановый лак Тистром-2MS разработан для защиты практически всех видов сухих минеральных поверхностей, а также полимерных финишных покрытий.

Двухкомпонентный лак Тистром-2MS обладает повышенной проникающей способностью в минеральные основания, что способствует надёжному запечатыванию пор бетонного основания, а образовавшаяся плёнка создаёт на поверхности прочный износостойкий слой. Благодаря высокой скорости высыхания, все работы проводятся в минимально короткие сроки.

Полиуретановый двухкомпонентный лак Тистром-2MS применяется для обеспыливания, упрочнения и защитно-декоративной отделки:

-  бетонных и мозаичных полов, цементных стяжек;

-  для дополнительной защиты полимерных полов на полиуретановой и эпоксидной основе;

-  натурального и искусственного камня.

Покрытие на основе полиуретанового лака Тистром-2MS обладает уникальными свойствами:

- защищает бетон от пыления, выкрашивания и температурного растрескивания;

- значительно продлевает срок службы защищаемых поверхностей;

- отличается высокой прочностью на сжатие и растяжение;

- высокой химической стойкостью к ГСМ и щелочам;

- выдерживает большие механические нагрузки;

- надёжно запечатывает поры обработанной поверхности.

Применение

Двухкомпонентный полиуретановый лак Тистром-2MS рекомендуется для устройства защитно-декоративных покрытий в гражданском и промышленном секторе:

- в гаражных комплексах, автосервисах, СТО;

- на крытых парковках;

- в производственных цехах;

- в складах, торговых и подсобных помещениях;

- на объектах частного строительства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект полиуретанового лака Тистром-2MS включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ | От +2°С до +30°С |
| Относительная влажность воздуха, не более | 80 % |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Толуол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется. |
| Лак наносить в интервале температур от +2°С до +30°С - Нанесение на бетонные и минеральные поверхности. Состав наносится на поверхность при помощи валика для шероховатых поверхностей, в труднодоступных местах при помощи кисти. Нанесение производится в 1-3 слоя, в зависимости от основания и его подготовки, с межслойной сушкой 50 минут. - Нанесение на полимерные основания. Состав наносится на поверхность при помощи валика для шероховатых поверхностей, в труднодоступных местах при помощи кисти. Нанесение производится в 1 слой. При необходимости повторной обработки выдержать интервал межслойной сушки 50 минут. Важно! Основанием может служить бетонное основание уже покрытое акриловой или полиуретановой эмалью, полиуретановым наливным полом. Подходит для применения с большинством эпоксидных составов, но требует предварительного пробного нанесения для оценки адгезии к существующему эпоксидному покрытию. Не подходит для нанесения на покрытия с водной основой. |  |

| Теоретический расход, г/м2 (при толщине мокрой плёнки 100 мкм) | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 50-150* | 1,5-2* |

*реальный расход и время высыхания зависит от качества обрабатываемой поверхности и квалификации исполнителей работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированные полиуретановые смолы, целевые и технологические добавки, растворитель. |
| Внешний вид пленки | Однородная, глянцевая |
| Плотность, г/см³ | 0,84 |
| Условная вязкость смеси «А» и «Б» по ВЗ-4 при температуре (20±0,5)°С, с | 15-20 |
| Цвет покрытия | Прозрачный * |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1 |
| Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч | 1,5-2 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч | 1,5 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, сут., не менее | 14 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла, сут., не менее | 14 |
| Стойкость покрытия на бетоне к статическому воздействию бензина, сут., не менее | 10 |
| Стойкость покрытия на бетоне к статическому воздействию 10 % раствора NaOH при 20°С, сут., не менее | 5 |

*При нанесении толстого слоя, лак может придавать покрытию лёгкий янтарный оттенок.

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!