Аквакрас WR

Профессиональная

интерьерная краска для стен и потолков

в сухих и влажных помещениях

(с интенсивной эксплуатацией)

- высокая устойчивость к мытью

- антисептические свойства

- высокая укрывистость

- защита от загрязнений

- быстросохнущая

- влагостойкость

- экологичность

- шелковисто-матовая фактура

Аквакрас WR – профессиональная моющаяся интерьерная краска, с шелковисто-матовой фактурой, для создания высокодекоративной и эффективной защиты стен и потолков от пятен и грязи, как во влажных, так и сухих помещениях с высокой проходимостью и интенсивной эксплуатацией.

Аквакрас WR – представляет собой декоративную интерьерную эмаль на водной основе разработанную с применением современных компонентов, придающих покрытию необходимые качества:

- стойкость к многократным влажным уборкам, с применением моющих растворов;

- высокую стойкость к механическим воздействиям;

- защиту от появления на поверхности плесени и грибка.

Аквакрас WR – легко наносится без подтеков и брызг образуя идеальное матовое, дышащее покрытие. Современная формула декоративной краски, позволяет добиться высокой укрывистости, тем самым снижая расход материала, делая его экономически выгодным при окраске стен и потолков.

Аквакрас WR имеет высокую плотность структуры финишной пленки, вследствие чего при полной полимеризации создается надежный влагоизолирующий барьер, придающий высокую стойкость покрытия к различным загрязнениям и проникновению влаги, тем самым, предохраняя от возникновения и развития таких био-поражений, как плесень и грибок.

Аквакрас WR – покрытие отлично моется, рецептура адаптирована к многократным влажным уборкам, в том числе с применением различных моющих средств бытовой и технической химии. Компоненты, входящие в состав декоративной краски, придают финишному покрытию высокую стойкость к механическим воздействиям, износостойкость и влагостойкость, в следствие чего, любые загрязнения легко удаляются с поверхности Аквакрас WR при помощи влажной губки и моющего раствора.

Аквакрас WR – не горючий и абсолютно безопасен для здоровья человека. Водная основа краски подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на различных объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности, школах, спортивных учреждениях и пр.

Всего через сутки после нанесения при температуре помещения (20±2) °С и нормальной влажности воздуха, поверхности, окрашенные краской Аквакрас WR полностью готовы к эксплуатации.

Назначение:

Профессиональная интерьерная краска Аквакрас WR, успешно применяется в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу. Используется для окраски стен и потолков внутри сухих и влажных помещений: по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна в:

- кухнях, ванных комнатах, бассейнах;

- прихожих, коридорах, вестибюлях;

- цехах пищевой промышленности;

- медицинских учреждениях;

- спортивных учреждениях;

- школах, детских садах;

- на лестничных клетках;

- жилых помещениях;

- офисах, кафе и ресторанах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности зашпатлевать. |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую поверхность |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5 °С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Вода, не более 5% |
| При нанесении кистью или валиком краску наносить без разбавления. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Вода, не более 5% |
| При использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 150-200 | 1 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-044-01524656-2020 |
| Основа материала | Акриловая дисперсия, антисептические компоненты, вода |
| Внешний вид пленки | Однородная шелковисто-матовая фактура |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 50-58 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-90 |
| Цвет покрытия | Белый, База А под колеровку |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 45 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |

Безопасность

Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!