Фосфогрунт

Фосфатирующий

быстросохнущий грунт по металлу

прямо на ржавчину

•	холодное фосфатирование металла

•	содержит преобразователь ржавчины

•	локализует подпленочную коррозию

•	совместимость со всеми типами ЛКМ

•	повышенная адгезия к металлам

•	наносится прямо на ржавчину

•	быстросохнущий

•	влагостойкий

Фосфогрунт – антикоррозионный быстросохнущий фосфатный грунт для черных и цветных металлов на основе смеси синтетических смол, коррозионностойких пигментов и преобразователя ржавчины в органических растворителях.

Фосфогрунт предназначен для грунтования металлических поверхностей из углеродистых и нержавеющих сталей, алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, работающих при температуре до +130°С.

Фосфогрунт вступает в химическую реакцию с продуктами коррозии и образует слой нерастворимых соединений металла, повышает адгезию покрытия к металлу и многократно замедляет развитие подпленочной коррозии.

Может применяться как при первичной окраске (в том числе для обработки сварных швов), так и по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 70 мкм. Возможно также применение по стеклопластику и керамике с целью повышения адгезионных характеристик финишных покрытий.

Грунтовка обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость, влагостойкость и химическую стойкость системы лакокрасочного покрытия. Обладает хорошей укрывистостью, легко полируется, перекрывается любыми типами ЛКМ.

Рекомендуется использовать при проведении ответственных окрасочных работ.

Фосфатирующая грунтовка Фосфогрунт рекомендуется к использованию при проведении ответственных окрасочных работ в системах антикоррозионной защиты с эмалями:

•	Нержахим «3 в 1» SPRINT - химстойкая грунт-эмаль по металлу,

•	Сереброл - алюминиевая водостойкая эмаль по металлу,

•	Термоксол «3 в 1» SPRINT - термостойкая эмаль для металла,

•	Быстромет - быстросохнущая грунт-эмаль по металлу и ржавчине "3 в 1",

•	Цикроль - грунт-эмаль по оцинковке,

так и в качестве самостоятельного межоперационного покрытия (в атмосферных условиях). В межоперационном цикле окраски грунт надежно защищает металл на срок до 12 месяцев (при хранении в помещении или на открытом воздухе под навесом, влажность воздуха до 95%).

Применение

Фосфатирующий грунтовочный состав Фосфогрунт применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

•	поверхностей строительных металлоконструкций;

•	ангаров;

•	трубопроводов;

•	мостов и гидросооружений;

•	эстакад и платформ;

•	железнодорожного транспорта;

•	сельскохозяйственной техники;

•	строительных транспортных средств

а также любых изделий из металла, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного, тропического и холодного климатов.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 9.402 с последующей абразивной струйной очисткой (степень не ниже Sa2½) или обработкой механическим инструментом до металлического блеска (степень не ниже St3) согласно ГОСТ Р ИСО 8501 1. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2 по ГОСТ 9.402 - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, ацетона, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -10°С |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал, Ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия Фосфогрунта 40 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 100-250 г/м². |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-039-01524656-2020 |
| --- | --- |
| Основа материала | Акриловая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия | Зеленый |
| Показатели | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 30-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 59-65 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 0,5 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная матовая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Укрывистость, мкм, не более Для других цветов значения могут быть иными | 200 |
| Плотность, г/см³ | 1,2-1,3 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,33 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 6-10 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!