Тексол

полимерный лак для бетона, камня, кирпича с эффектом "мокрого камня"

  универсальность и простота нанесения

  исключительно высокая атмосферостойкость

  обеспечивает износостойкость и низкую истираемость

  защита бетона от коррозии

  превосходные декоративные качества

  обладает эффектом "мокрого камня"

Тексол — износостойкий полимерный лак для защиты бетона, камня, кирпича, плитки.

Лак Тексол представляет собой однокомпонентный быстросохнущий лак на основе акрилового сополимера и алкидной смолы в смеси органических растворителей с добавлением целевых добавок.

Полимерный лак рекомендуется к применению везде, где существует необходимость защиты минеральных материалов (бетона, раствора, кирпича, камня) от коррозии. Лак является как защитным, так и защитно-декоративным (обладает ярко выраженным«эффектом мокрого камня») с отличными характеристиками по износостойкости и истираемости.

Лак Тексол образует на поверхности прочное, стойкое к атмосферным и механическим нагрузкам покрытие. Полимерный лак обладает универсальным комплексом свойств. Среди них следует выделить такие несомненные достоинства, как способность к быстрому отверждению и возможность нанесения при минусовых температурах.

Применение

Полимерный лак Тексол применяется для защитно-декоративной отделки бетонных и мозаичных полов, тротуарной и облицовочной плитки, натурального и искусственного камня, декоративной брусчатки, бордюров, кирпича и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Лак "мокрый камень" Тексол также подходит для производственных и складских площадей для нанесения на бетонные полы.

Способ применения

Лак готов к применению. При необходимости до рабочей вязкости разбавить растворителем: сольвент, бутилацетат, Р-Универсал.

Наносится на сухую очищенную поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.

Температурный режим нанесения лака: от -20˚С до +35˚С.

Время высыхания, при температуре +20˚С, составляет 4 час.

Расход

Расход лака составляет 0,25-0,3кг на 1 кв.м. в зависимости от вида и типа поверхности.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Лак хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 18кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Объем сухого остатка, % | 25-35 |
| --- | --- |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40-70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| ТУ | 20.30.12-003-01524656-2017 |