Бетокор SILKO

Быстросохнущее

грязеотталкивающее покрытие

для защиты железобетонных конструкций

- отличные грязе- и водоотталкивающие свойства

- ввод объекта в эксплуатацию (72 ч.)

- начало пешеходной нагрузки (3 ч.)

- отличная маслостойкость

- высокая укрывистость

- атмосферостойкое

- износостойкое

- УФ-стойкое

- эластичное

- матовое

Бетокор SILKO – быстросохнущее грязе- водоотталкивающее покрытие, предназначенное для защиты железобетонных изделий (ЖБИ) и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой агрессивной атмосферы и подвергающихся влиянию избыточной влажности.

Бетокор SILKO – однокомпонентный финишный состав, на основе модифицированных силиконизированных смол с добавлением современных УФ-стойких пигментов, адаптивных компонентов.

Сбалансированный комплекс инновационных компонентов Бетокор SILKO способствует формированию защитного покрытия высокой плотности за короткий промежуток времени, благодаря чему его применение рекомендовано для выполнения срочных и ответственных работ по защите железобетонных конструкций. Защитное покрытие Бетокор SILKO обладает комплексом качественных характеристик и свойств:

- высокой скоростью полимеризации финишного покрытия (3 часа);

- стойкостью к механическим воздействиям и износу;

- сопротивляемостью к растрескиванию;

- устойчивостью к образованию плесени;

- грязе и водоотталкивающими свойствами.

Модифицированные компоненты покрытия для железобетонных конструкций Бетокор SILKO после отверждения образуют износостойкое, эластичное, легкоочищаемое финишное покрытие. Состав отличается высокими техническими характеристиками и качествами, соответствует требованиям, предъявляемым к современным материалам для защиты ответственных железобетонных конструкций и бетонных изделий:

- Эффект самоочищения – демонстрирует отличные грязе-и водооталкивающие свойства, тем самым защищая окрашенные поверхности от намокания, грязи, разводов;

- Высокая скорость полимеризации – позволяет оперативно ввести в эксплуатацию окрашенную поверхность, всего через 3 часа после нанесения финишного слоя (при щадящих условиях воздействия);

- Пленка высокой плотности – затрудняет проникновение влаги и загрязнений к окрашенной поверхности, надежно защищая от возникновения и распространения плесени и грибка.

Усиленное защитное покрытие, образуемое комплексным применением Бетокор SILKO, совместно c пенетрирующей грунт-пропиткой Феррогрунт SILKO, позволяет (при условии соблюдения технологии нанесения) сохранить защитные качества покрытия в условиях агрессивной промышленной среды до 12-17 лет.

Назначение

Износостойкое грязеотталкивающее покрытие Бетокор SILKO, рекомендуется для долговременной защиты:

- железобетонных опор, колонн, ограждений;

- ж/б плит перекрытий, фасадных плит и стеновых блоков;

- железобетонных каркасов, балок, ферм, столбов;

- бетонных заборов и панелей, ограждающих конструкций;

- железобетонных труб, колец колодцев, градирней;

- мостовых конструкций, путепроводов, тоннелей;

- портовых и речных сооружений;

- гидротехнических сооружений, плотин, набережных;

- очистных сооружений, коллекторов, резервуаров;

- сельскохозяйственных объектов и сооружений;

- фундаментных блоков ФБС, стен и фасадов зданий и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить кистью, валиком, воздушным и безвоздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4% |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя за «один проход» при нанесении кистью/валиком, состав наносить без добавления разбавителей. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 2.5 мм - давление 2-2.5 бар | Не более 10% |
| Для получения защитного слоя «за один проход» при использовании метода воздушного распыления, необходимо довести состав до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 2-2.5 мм. |  |
| Для получения защитного слоя «набором» при использовании метода воздушного распыления. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 – 2.5 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час, при температуре (20±2)°С. |  |
| Безвоздушное распыление - диаметр сопла 0.017 – 0.024” - давление 200- 230 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного слоя «за один проход», состав наносить строго без добавления разбавителей. Нанесение следует производить, безвоздушным распылением с диаметром сопла 0.017 - 0.021”, и давлением 150-200 бар. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- |
| 200-250 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Модифицированное силиконизированное связующее, целевые адаптированные компоненты, УФ-стойкие пигменты |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 65 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 70-100 |
| Цвет покрытия | Серый |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 1 |
| Готовность к щадящим пешеходным нагрузкам, t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 48 |
| бензина, ч, не менее | 4 |
| масел, ч, не менее | 48 |
| воды, ч, не менее | 120 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 80 |
| Твердость пленки по ТМЛ-ТМ-1, отн. ед. не менее | 0,23 |

Безопасность

Работы по нанесению защитного покрытия, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!