Аквастоун-2MS

Водно-полиуретановая

грунт-пропитка глубокого проникновения

для бетонных полов

- надежное запечатывание бетонных пор

- герметизация и упрочнение поверхности

- снижение расхода финишного покрытия

- подходит для уличного применения

- ускоренное время высыхания

- обеспыливание основания

- антисептическая защита

- увеличение адгезии

- отсутствие запаха

- водостойкость

Аквастоун-2MS - обеспыливающая грунт-пропитка глубокого проникновения для защиты и упрочнения бетона и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в сухих и влажных помещениях, а также в условиях открытой атмосферы.

Аквастоун-2MS – двухкомпонентный инновационный состав на основе модифицированного водно-полиуретанового связующего с добавлением активных компонентов. Применяется для грунтования и заполнения пор бетонных поверхностей в глубину до 10 мм, в том числе на старых и рыхлых основаниях, с целью их упрочнения, обеспыливания и формирования прочного адгезионного покрытия для финишных эмалей.

Модифицированный водно-полиуретановый состав при полимеризации, образует на поверхности особо прочную влагостойкую пленку, которая позволяет кардинально снизить истираемость бетонной поверхности и предотвращает пыление бетонного пола.

Применение в составе материала ультрасовременных и инновационных компонентов, УФ-стойких пигментов и возможность в случае необходимости использовать Аквастоун-2MS в качестве самостоятельного покрытия на бетонных полах с невысокой интенсивностью эксплуатации, придаёт грунт-пропитке, целый ряд преимуществ:

- высокую стойкость к атмосферным воздействиям с возможностью применения на открытых площадках;

- возможность оперативного ввода в эксплуатацию обработанной поверхности (12 часов);

- возможность нанесения на бетон с остаточной влажностью до 15%;

- высокую механическую прочность и водостойкость обработанной поверхности.

Сочетание активных компонентов делает грунт-пропитку максимально удобной и простой в применении. При использовании в качестве конечного покрытия рекомендуется нанести второй слой через 6 часов после первого, а пешеходную нагрузку разрешить уже через 12 часов.

Водно-полиуретановая грунт-пропитка Аквастоун-2MS, специально разработана для качественной обработки бетона как внутри, так и снаружи помещений, с целью повышения прочности основания и улучшения адгезии с финишными защитными эмалями.

Аквастоун-2MS – рекомендуется к применению в комплексной системе защиты бетона, с водно-полиуретановой эмалью «Бетостоун-АКВА». Последовательное нанесение этих составов, гарантирует создание надёжного и долговечного (паропроницаемого) финишного покрытия, способного выдержать любые эксплуатационные нагрузки.

Водная основа Аквастоун-2MS подразумевает отсутствие токсичных испарений и запаха, что делает материал безопасным для здоровья человека, и окружающей среды, а также позволяет проводить работы по нанесению в закрытых и функционирующих помещениях без остановки производственных процессов.

Назначение

Грунт-пропитка для бетона Аквастоун-2MS применяется для повышения прочности и износостойкости бетонного пола (включая старые и низкомарочные бетонные основания), а также для обеспыливания бетонного основания перед нанесением финишного покрытия:

- в торговых центрах, магазинах, супермаркетах;

- жилых и административных здания;

- медицинских учреждениях;

- образовательных учреждениях;

- многоэтажных парковках;

- гаражных комплексах;

- автосервисах, автомойках;

- производственных цехах;

- типографиях и т.д.

Состав грунт-пропитки полностью соответствует экологическим нормам и требованиям, поэтому может быть рекомендован к использованию в детских, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в любых других общественных помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект грунт-пропитки Аквастоун-2MS включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 15 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1 |
| Относительная влажность основания, не более | 15 % |
| Очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик/воздушное распыление | Не требуется |
| Нанесение состава произвести в 1 или 2 слоя. с интервалом межслойной сушки 6 часов. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Не требуется |
| Нанесение состава произвести в 1 или 2 слоя. с интервалом межслойной сушки 6 часов. |  |

| Теоретический расход грунт-пропитки, г/м2 | Готовность к пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 140-170 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-052-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированная водно-полиуретановая основа с добавлением активных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 15-20 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек | 10-15 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | Бесцветный |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 45-60 |
| Адгезионная прочность, МПа, не менее | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 6 |
| Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| воды, ч, не менее | 120 |
| Прочность пленки |  |
| Твердость по ТМЛ ТМ-1 | 0,4 |
| Твердость пленки по ТМЛ-А, отн. ед. не менее | 0,4 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-пропитки проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 22 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!