Стеновит

Интерьерная

моющаяся краска с эффектом «Лотоса»

для стен в сухих и влажных помещениях

- грязе- и водоотталкивающие свойства

- экологичность и пожаробезопасность

- стойкость к влажным уборкам

- антисептические свойства

- высокая укрывистость

- износостойкость

- влагостойкость

- матовая

Стеновит — моющаяся, высокоукрывистая интерьерная краска с эффектом «Лотоса» для долговременной декоративной отделки стен, во влажных и сухих помещениях.

Стеновит – представляет собой декоративную интерьерную краску на основе водного раствора акриловой дисперсии с добавлением специальных антисептических и гидрофобизирующих добавок.

После высыхания состава, на поверхности формируется финишная пленка высокой плотности и структуры, и обладающая рядом отличительных свойств:

- стойкость к влажным уборкам с применением простых моющих растворов;

- легкость удаления загрязнений при влажных уборках;

- устойчивость к образованию биопоражений;

- создание на поверхности эффекта «Лотоса».

Благодаря гидрофобным свойствам покрытия (эффект «Лотоса»), интерьерная моющаяся краска для стен Стеновит обеспечивает защиту стен от загрязнений и проникновения влаги, тем самым создавая надежное защитно-декоративное финишное покрытие. Интерьерная краска для стен Стеновит за счет особенных свойств рекомендована к применению, как в сухих, так и во влажных помещениях, целевые компоненты наделяют покрытие особенными свойствами:

Эффект лотоса - демонстрирует улучшенные грязе-и водоотталкивающие свойства, тем самым защищая окрашенные поверхности от бытовых пятен различного происхождения, разводов;

Влагостойкость – позволяет проводить влажную уборку поверхности с применением моющих растворов и применять состав как во влажных, так и сухих помещениях;

Антисептические свойства - предохраняют поверхность от возникновения и развития различных биопоражений, плесени и грибка;

Краска для стен Стеновит обладает высокой укрывистостью, легко наносится и отличается практически полным отсутствием запаха.

Назначение:

Интерьерная моющаяся краска Стеновит, применяется для окраски стен и потолков, в местах общественного пользования от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу:

- прихожих, коридорах, вестибюлях;

- лестничных клетках;

- в детских садах, школах, яслях;

- в жилых помещениях;

- в спортивных учреждениях;

- кухнях, ванных комнатах, бассейнах;

- офисах, кафе и ресторанах.

Рекомендована для окраски стен внутри сухих и влажных помещений: по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности зашпатлевать. |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую поверхность |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5 °С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Вода, не более 5% |
| При нанесении кистью или валиком краску наносить без разбавления. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Вода, не более 5% |
| При использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 140-170 | 1 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-044-01524656-2020 |
| Основа материала | Акриловая дисперсия, антисептические компоненты, гидрофобизатор, вода |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая фактура |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 51-53 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Динамическая вязкость по Брукфильду, мПА*с | 20000 |
| Цвет покрытия | Белый, База А под колеровку |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 45 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 3 |

Безопасность

Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!