Стеновит ОгнеПром

Негорючая

промышленная краска

для стен и потолков

- не горит, не поддерживает горение, не дымит

- не трескается, не отслаивается

- устойчиво к влажной уборке

- антисептические свойства

- без растворителей

- быстросохнущая

- высокая адгезия

- матовая

Стеновит ОгнеПром – промышленная негорючая краска для отделки стен и потолков в помещениях с высокими требованиями к противопожарной безопасности, в том числе на маршрутах эвакуации, где требуется максимально эффективная защита поверхностей от воздействия и распространения прямого открытого огня.

Стеновит ОгнеПром – однокомпонентный негорючий состав на водной основе, с добавлением целевых модифицированных компонентов в растворе низкомолекулярных силикатов. Образованное на поверхности пожаробезопасное и нетоксичное декоративное покрытие, отвечает требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), предъявляемых к покрытиям подобного типа:

- Обеспечивает класс пожарной опасности КМ0 и класс горючести НГ;

- Защищает от распространения открытого огня;

- Предотвращает образование дыма;

Состав негорючей краски Стеновит ОгнеПром дополнен антисептическими добавками, усиливающими защитные качества покрытия в условиях практического применения.

Совокупность сбалансированных компонентов и особая формула состава, наделяют покрытие Стеновит ОгнеПром передовыми возможностями по защите от распространения огня и проявлений факторов биологического воздействия:

- Негорючесть краски, позволяет использовать ее на всех объектах, где предъявляются высокие требования пожарной безопасности в том числе на объектах ГО и ЧС;

- Отсутствие горения и дыма во время воздействия пламени на поверхность, не затрудняет передвижение по маршруту эвакуации во время чрезвычайных ситуаций;

- Стойкость к влажной уборке позволяет без труда удалить загрязнения с поверхности;

- Пленочные биоциды, формируют надежный барьер, препятствующий распространению плесени и грибков на поверхности.

Отсутствие резкого запаха при нанесении Стеновит ОгнеПром, позволяет проводить покрасочные работы без остановки производственных процессов, что помогает избежать дополнительных расходов на проведение покрасочных работ.

Назначение:

Промышленная негорючая матовая краска Стеновит ОгнеПром, успешно применяется в помещениях, от поверхностей которых требуется, пожаробезопасность. Используется для окраски стен и путей эвакуации в зданиях и сооружениях различного назначения, внутри помещений с умеренной влажностью: по бетону, кирпичу, ГКЛ (гипсокартон), штукатурке, стеклообоям, камню и другим пористым строительным материалам в:

- коридорах и лестничных клетках, вестибюлях, жилых и подвальных помещениях;

- авторемонтных мастерских, гаражах и ангарах;

- цехах газо-, нефтехимического комплекса;

- выставочных и музейных комплексах;

- торгово-развлекательных комплексах;

- производственных цехах;

- складах, хранилищах;

- объектах ГО и ЧС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Старые покрытия отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Неровности зашпатлевать. |  |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |  |
| Состав наносить в 2 слоя кистью, валиком или пневматическим распылением, на сухую и очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность. |  |  |
| Краску также можно использовать в качестве негорючего грунтовочного слоя перед покраской. Для этого объём краски, отведённый под грунтовочный слой, перед применением необходимо разбавить до нужной вязкости. |  |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5 °С |  |
| Относительная влажность, не более | 80% |  |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |  |
| Нанесение | Разбавление |  |
| Кисть/валик | Не требуется |  |
| Для получения защитного негорючего покрытия, краску наносить без добавления разбавителей в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. |  |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. |  | Не более 5% |
| Для получения защитного негорючего покрытия при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |  |

| Теоретический расход, г/м2 (зависит от впитывающей способности основания) | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 200-250 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.21-055-01524656-2020 |
| Основа материала | Калиевое жидкое стекло |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Класс пожарной опасности лакокрасочного покрытия согласно статье 13 и таблицы 3 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)* | КМ 0 |
| Готовый состав |  |
| Сухой остаток, % | 65-67 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Вязкость по Брукфильду, при t (20,0±0,5)°С, мПа*с | 2500-12000 |
| Плотность при t (20,0±0,5)°С, г/см3 | 1,3-1,7 |
| pH краски | 11 |
| Цвет покрытия | Белый, база «А» под колеровку |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Набор механической прочности, сут. не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. не более | 7 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, °С | От -30 до +150 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от +5 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах состав выдержать 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 30 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!