Дорожка

Атмосферостойкая

износостойкая быстросохнущая эмаль

для дорожной разметки

•	стойкость к химикатам, применяемым для борьбы со снегом, льдом

•	высокая светостойкость сохранение - белизны при УФ-облучении

•	ударопрочность, прочность к истиранию

•	высокая скорость высыхания

•	простота и лёгкость нанесения

•	повышенная износостойкость

•	матовая

Дорожка - износостойкий, светостойкий состав для нанесения разметки на асфальтобетонных основаниях автомобильных дорог, а также бетонных основаниях, где есть необходимость разграничения или зонирования.

Эмаль Дорожка представляет собой однокомпонентный компаунд акриловых смол, органических растворителей, УФ-фильтров и упрочняющих аддитивов. Качественно подобранный состав компонентов, после высыхания эмали, образует прочное износостойкое покрытие, выдерживающее постоянные истирающие нагрузки.

Дорожно-разметочная эмаль Дорожка специально разработана для эксплуатации в суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания. При температуре выше +20°С можно разрешать проезд транспорта уже через 2 часа после окраски без повреждения разметки. При более низких температурах высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость сушки (зависит от t°).

Получаемая после нанесения разметка, демонстрирует отличные качественные характеристики во время всего срока службы покрытия:

•	стойкость к химикатам и реагентам – прочностные компоненты, входящие в состав эмали, способны выдерживать регулярные воздействия различной химии, применяемой для борьбы с наледями и снегом;

•	светостойкость – эмаль сохраняет свой цвет под пагубным воздействием УФ-излучения от солнечных лучей;

•	высокая скорость высыхания – позволяет в кратчайшие сроки выполнить работы по нанесению разметки и запустить обработанный участок в полноценную эксплуатацию;

•	удобство нанесения - однокомпонентный состав полностью готов к применению, не требует дополнительных манипуляций во время проведения работ.

Применение

Дорожная эмаль Дорожка рекомендовано к применению:

•	для автомобильных дорог общего пользования

•	шоссе и автострад

•	взлётно-посадочных полос аэродромов

•	пешеходных и велодорожек

•	для разметки открытых площадок погрузочно-разгрузочных терминалов

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые бетонные поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование При нанесении на асфальтобетон основание должно быть очищено от мусора, песка, посторонних включений, воды, пыли и грязи. Работы проводятся при температурах от -15°С до +35°С; при влажности – не выше 80%. Эмаль нельзя наносить на свежеуложенных покрытиях асфальтобетона, а также на основания с дефектами (например выпотевание битума). |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать миксером до достижения однородности. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, ацетона, растворителей 646-650, Р-4, Р-5. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -15°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности при загрязнении нефтепродуктами | Бензин Калоша (БР-2, Нефрас С2-80/100) |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется с расходом 0,25-0,3 кг на 1 м² на гладкой поверхности. Для пористых поверхностей расход будет больше. Второй (при необходимости) финишный слой наносить не ранее, чем через 2 часа. |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через сутки после нанесения. С понижением температуры время увеличивается. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-003-01524656-2017 |
| Основа материала | Акриловая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия, RAL | Белый, желтый и другие цвета. |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 50-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 70-80 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 0,5 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более | 80 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная матовая поверхность |
| Толщина (зависит от цвета) нестекающего слоя, мкм, не менее | 200 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,54-1,56 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 0,5 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,16 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 1-3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!