Фосфогрунт-2EP

Эпоксидный

антикоррозионный быстросохнущий грунт

для черных и оцинкованных металлов

(с фосфатом цинка)

•	высокая адгезия к чёрным и оцинкованным металлам

•	межоперационная защита металлических изделий

•	нанесение на металл со следами коррозии

•	содержит фосфат цинка

•	быстросохнущий

•	матовый

Фосфогрунт-2EP– быстросохнущий эпоксидный антикоррозионный грунт с добавлением фосфата цинка для защиты черных и оцинкованных металлов, эксплуатируемых в условиях промышленной среды.

Фосфогрунт-2EP – представляет собой двухкомпонентный состав на основе модифицированной эпоксидной смолы и функциональных антикоррозионных добавок.

Фосфат цинка в составе Фосфогрунт-2EP позволяет значительно увеличить срок службы покрытия и предотвратить появление, и распространение коррозии на загрунтованной металлической поверхности.

Особый состав эпоксидного антикоррозионного грунта, выделяет его на фоне покрытий подобного типа:

•	Ускоренное время высыхания позволяет наносить финишное покрытие всего, через 1 час, после грунтования поверхности, значительно снижая время и трудозатраты при проведении окрасочных работ;

•	Высокая адгезия к черным и оцинкованным металлам, в том числе с плотно сцепленными остатками ржавчины (до 70 мкм), позволяет обеспечить надёжный антикоррозионный грунтовочный слой для дальнейшего окрашивания любыми эпоксидными или полиуретановыми эмалями;

•	Антикоррозионная защита на основе фосфата цинка, обеспечит защиту металлоконструкций, в том числе при использовании грунта для межоперационной защиты изделий, находящихся внутри помещений (при условии отсутствия постоянного контакта с крайне агрессивной средой).

Комплексное применение антикоррозионного грунта Фосфогрунт-2EP совместно с эмалями на полиуретановой и эпоксидной основе:

	Полиуретол (УФ), Полиуретол 20S (УФ), Полиуретол 80S (УФ);

	Эпостат, Эпохим-2 SPRINТ, Молотекс-2SH.

образует защитную антикоррозионную систему, при условии соблюдения технологии нанесения, сохраняющую свои защитно-декоративные свойства в условиях умеренного и холодного климата в течение 20 лет, а в условиях тропического и морского климата на срок не менее 15 лет.

Назначение

Двухкомпонентный эпоксидный грунт Фосфогрунт-2EP предназначен для длительной противокоррозионной комплексной защиты:

•	строительных металлоконструкций;

•	окраски строительной и сельскохозяйственной техники;

•	железнодорожного и городского транспорта;

•	опор линий электропередачи, вышек сотовой связи;

•	мостов, гидротехнических сооружений;

•	приборов, и оборудования;

•	надводные части кораблей;

•	металлических площадок и бассейнов;

•	эстакад и плавучих доков;

•	оцинкованных крыш и куполов;

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 34667.4. до степени не ниже Sa2½ или St3. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2; - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010) |  |
| Перед применением компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. При необходимости вязкость состава снижать до рабочей добавлением ксилола, сольвента, бутилацетата. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 10℃ |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Обезжиривание поверхности | ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 1 час. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 200 мкм в качестве грунтовки, что соответствует расходу около 500 г/м². |  |
| Грунтовка с эмалью Полиуретол при суммарной толщине покрытия не менее 200 мкм обеспечивает срок эксплуатации в промышленной атмосфере более 15 лет. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-030-01524656-2019 |
| --- | --- |
| Основа материала | Эпоксидная смола |
| Цвет покрытия, RAL | Серый, черный, красно-коричневый. Оттенок не нормируется |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 120℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) | Норма |
| Внешний вид | Состав с выраженной тиксотропией |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 72-78 |
| Степень перетира, по штрихам, не более | 20 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,4-1,6 |
| Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Плотность, г/см³ к.Б | 1,02±0,05 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 100-200 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 1 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 24 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная матовая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | Серый, черный, красно-коричневый. Оттенок не нормируется |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 200 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 400 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 3 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,36 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 1-3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию ацетона при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию ксилола при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию водного раствора гипохлорита при 20℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 40% раствора гидроксида натрия при 20℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 25 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!