Термоксол «3 в 1» SPRINT

Термостойкая

быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1»

для чёрных, оцинкованных и цветных металлов

- «3 в 1» не требует обязательного грунтования металла

- высокая скорость сушки – «от пыли» 10 минут

- атмосферостойкая и стойкая к УФ-излучению

- высокая термоустойчивость – не менее +150°С

- водоотталкивающая поверхность

- химически стойкое покрытие

- зимнее нанесение до -20°С

- полуматовая

Термоксол «3 в 1» SPRINT – термостойкая быстросохнущая грунт-эмаль «прямо по ржавчине» предназначена для окрашивания чёрных, оцинкованных и цветных металлов, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного и холодного климата, внутри и снаружи помещений.

Термоксол «3 в 1» SPRINT изготовлена на основе смеси модифицированных силиконовых смол с применением целевых антикоррозионных компонентов, ингибитора коррозии и термостойких пигментов. Предназначена для защитного окрашивания тепловых носителей, отопительных приборов, труб отопления, оборудования подвергающегося нагреву в процессе эксплуатации с рабочей температурой нагрева не менее +150°С и других различных металлоконструкций: кованных изделий, ворот, оград, решеток, мебели. За счет высокой атмосферостойкости и УФ-стойкости грунт-эмаль успешно применяется, как внутри, так и снаружи помещений.

Не требует грунтования

Термостойкая грунт-эмаль Термоксол «3 в 1» SPRINT, благодаря современным инновационным решениям объединяет в одном составе три важных качества (формула 3 в 1):

- Грунт-эмаль содержит преобразователь ржавчины и не требует дополнительного грунтования перед окрашиванием изделий с поверхностной коррозией до 100 мкм;

- Содержит активные антикоррозионные добавки, предохраняющие металлоконструкции от появления и развития подпленочной коррозии в процессе эксплуатации;

- Создает стабильное термоустойчивое шелковисто-матовое покрытие.

Быстро сохнет

Важной, отличительной особенностью термостойкой грунт-эмали - является ее высокая скорость высыхания, которая при температуре +20°С составляет всего 10 минут «от пыли» и 30 минут до «степени 3», что позволяет практически сразу приступить к нанесению второго слоя через короткий промежуток времени.

Зимнее применение

Возможность нанесения при отрицательных температурах (до -20°С), значительно расширяет возможности применения грунт-эмали, позволяя окрашивать металлоконструкции в зимнее время.

Благодаря современной рецептуре грунт-эмаль Термоксол «3 в 1» SPRINT позволяет выполнить задачи по окрашиванию изделий: быстро, эффективно, качественно!

Назначение

Термоксол «3 в 1» SPRINT предназначен для защиты различных металлоконструкций, работающих при температурах от -60°С до +150°С и эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного и холодного климата, внутри и снаружи помещений:

- стальные радиаторы и чугунные батареи отопления;

- отопительные приборы и оборудование;

- металлические трубы для отопления;

- другие изделия из стали, оцинкованной стали, и цветного металла;

- подходит для нанесения маркировочных знаков.

Термоксол «3 в 1» SPRINT применяется, как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402. Поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. При покраске металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой до получения однородного состояния (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -20°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не более 5% |
| Для получения защитного слоя (в сухом виде) 60-80 мкм «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. Перед нанесением второго слоя выдержать интервал межслойной сушки 60 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости растворителем Р-Универсал не более 5% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 1.8 мм - давление 2-4 бар | Не более 5% |
| Для получения защитного слоя (в сухом виде) до 40 мкм «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.4-1.8 мм. Перед нанесением второго слоя выдержать интервал межслойной сушки 45 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости растворителем Р-Универсал не более 5% от объёма материала. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания «от пыли», (20±2)°С, мин | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75-125 | 30-40 | 120-160 | 10 | 30 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-016-01524656-2018 |
| Основа материала | Модифицированные силиконовые смолы, ингибитор коррозии, активные антикоррозионные компоненты, термостойкие пигменты, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 55-65 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, | 50-100 |
| Цвет покрытия | Черный, белый, серый, красно-коричневый, синий, зеленый |
| Время высыхания до степени «от пыли» при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 10 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 30 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| воды, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |  |
| При изгибе, мм, не более | 2 |
| При ударе, см, не менее | 50 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить на улице или в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, средствами защиты дыхания и перчатками. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в закрытой заводской таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -40 до +40 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!