Тексипол-2 Эксперт

«DECOR» (УФ)

Полиуретановый

УФ-стойкий высокодекоративный

самовыравнивающийся наливной пол

- повышенная светостойкость – поверхность не желтеет, не выгорает

- декоративные свойства – насыщенные цвета, широкая палитра

- высокая устойчивость к механическим и абразивным нагрузкам

- комфортное применение – не имеет резкого запаха при нанесении

- химическистойкий, водостойкий и водонепроницаемый

- длительный срок службы поверхности

- глянцевый

Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) – полиуретановый светостойкий самовыравнивающийся наливной пол. Предназначен для создания высокопрочного, декоративного, глянцевого бесшовного покрытия в помещениях с высокой проходимостью и эксплуатационной нагрузкой.

Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) – двухкомпонентный полиуретановый состав на основе нескольких разновидностей УФ-стойких полимеров, упрочняющих аддитивов и специальных добавок. После высыхания компаунд образует гладкое, бесшовное, глянцевое покрытие, обладающее высокими декоративными свойствами и прочностными характеристиками:

- Светостойкий состав – поверхность со временем не выцветает, не желтеет под воздействием ультрафиолетового излучения, надолго сохраняя насыщенность цвета и первоначальный внешний вид;

- Высокая прочность – готовое покрытие устойчиво к абразивному износу и механическим воздействиям, выдерживает значительные ударные нагрузки и не теряет своей прочности с течением времени;

Светостойкое бесшовное покрытие Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) предназначено для применения там, где одновременно имеются повышенные требования к декоративным качествам и к износостойкости покрытия. Особенно Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) рекомендуется к применению в помещениях:

- с большими панорамными окнами, витражами, открытыми солнечными участками;

- с регулярным использованием ламп и приборов с ультрафиолетовым свечением.

Сбалансированное сочетание качественных свойств обеспечивает простоту нанесения и дальнейшей эксплуатации покрытия:

Повышенная текучесть – способствует хорошей растекаемости (нивелированию) состава по поверхности, обеспечивая после высыхания выравнивание бетонного основания и идеальное, гладкое покрытие;

Глянцевая пленка – придает покрытию повышенные декоративные свойства, а также облегчает проведение влажных уборок с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие резкого запаха – даёт возможность комфортно использовать материал на любых объектах, в том числе с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Усиление декоративных качеств покрытия Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ), достигается применением цветных флоков/чипсов (приобретаются отдельно).

Применение

Наливной полиуретановый светостойкий пол Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ), рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

- торгово-развлекательные центры, гостиницы, рестораны, клубы;

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- детские и медицинские учреждения, кабинеты;

- производственные помещения;

- предприятия здравоохранения;

- выставочные галереи;

- гаражи, стоянки, ангары.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать полиуретановый наливной пол Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) в комплексной системе с:

Эпоксидным грунтом Эпоксол-2MS - для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения;

Полиуретановым грунтом ПС-Грунт – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения;

Полиуретановой грунт-пропиткой Протексил-2MS – для слабых, очень пористых оснований или бетонов невысоких марок ниже М250.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект наливного пола Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: зубчатый шпатель, игольчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма, валик для шероховатых поверхностей. |  |
| После смешивания компонентов, состав выливается на загрунтованное основание и распределяется по поверхности. Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течении 30-40 мин при 20°С. |  |
| Покрытие толщиной от 1 мм до 3 мм наносится за один раз: |  |
| Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками или ракеля с регулируемым зазором, металлической кельмы. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и ускорения процесса разравнивания слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальных накладках на обувь – «Мокроступах» (для наливных полов). |  |
| Нанесение материала следует начинать от стены противоположной выходу. В помещениях со сложной геометрией рекомендуем заранее продумать график и план работ по заливке. Межслойный интервал при температуре +20°С должен быть не более 48 часов. |  |

| Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава А+Б, кг/м2 | Время высыхания до пешеходных нагрузок (ст. 3), (20±2)°С, часов | Время высыхания до лёгких колёсных нагрузок, (20±2)°С, часов | Время полной полимеризации и высыхания, (20±2)°С, суток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 12 | 24 | 7 |
| 2 | 3 | 24 | 48 | 7 |
| 3 | 4,5 | 48* | 72* | 7-10* |

*- время высыхания зависит от температуры и влажности в помещении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Полиуретановый гибридный состав на основе нескольких разновидностей полимеров, упрочняющих аддитивов, специальных компонентов, отвердитель. |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 99 |
| Готовый состав |  |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, 1001, 6020. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от 300 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, | 40-50 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |
| Прочность пленки |  |
| Удлинение при разрыве (ISO 527), % ,не менее | 75 |
| Твердость, Шор Д | 70 |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!