Фосфогрунт-Хим

Химстойкий

фосфатирующий антикоррозионный грунт

для черных и цветных металлов

- превосходная адгезия к чёрным и цветным металлам

- нанесение на металл со следами коррозии

- длительная противокоррозионная защита

- высокая водостойкость

- химическая стойкость

- матовый

Фосфогрунт-Хим — химстойкий фосфатирующий антикоррозионный грунт, предназначен для создания адгезионного слоя на поверхности черных и цветных металлов, эксплуатирующихся в условиях промышленной агрессивной атмосферы и коррозионной активности соответствующих категориям от С1 до С4 в соответствии с ISO 12944-2.

Фосфогрунт-Хим – однокомпонентный состав на основе смеси гибридных эпоксидных смол, преобразователя ржавчины и антикоррозионных пигментов.

За счет специально подобранных компонентов химстойкий грунт Фосфогрунт-Хим обладает повышенной коррозионной стойкостью, позволяя наносить грунт непосредственно на металл, как свободный от ржавчины, так и частично подвергнутый коррозии (со слоем прочно держащейся ржавчины толщиной до 50 мкм). После нанесения на поверхность, грунт вступает в химическую реакцию с продуктами коррозии, преобразуя их в нерастворимые соединения металла. Образованная плёнка повышает адгезию финишного покрытия к металлической поверхности и значительно замедляет развитие подпленочной коррозии.

Гибридный фосфатирующий химстойкий грунт Фосфогрунт-Хим применяется в качестве грунтовочного подготовительного слоя в комплексной химстойкой системе совместно c гибридной химстойкой глянцевой грунт-эмалью Нержахим 80S.

Применение

Химстойкий гибридный грунт Фосфогрунт-Хим предназначен для подготовительного грунтования металлоконструкций подвергающихся химическим нагрузкам:

- внутренние поверхности вагонов-минераловозов (хопперов), контейнеров;

- резервуары для сыпучих материалов;

- другие элементы металлоконструкций где требуется химически устойчивое покрытие.

Также, Фосфогрунт-Хим используется для грунтования металлических конструкций в сельском хозяйстве:

- коровники, свинарники, конюшни, птичники;

- резервуары для навоза;

- силосные башни;

- сточные резервуары с внешней стороны.

Химстойкий грунт Фосфогрунт-Хим применяется для грунтования и подготовки к окраске металлоконструкций из черного и цветного металла подверженных агрессивному воздействию химических продуктов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Грунтовку тщательно перемешать в таре строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 0°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| При нанесении грунта кистью и валиком, состав наносить без добавления разбавителей. Нанесение финишной эмали осуществить через 2 часа при температуре (20±2)°С. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4-1.8 - давление 2-4 бар. | Не более 10 % |
| При использовании метода воздушного распыления состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала. Нанесение осуществить краскопультом с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.8 мм. Нанесение финишной эмали осуществить через 2 часа при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теор. расход, г/м2 | Время высыхания до ст.1, (20±2)°С, мин | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч | Набор прочности, (20±2)°С, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 65-70 | 150-160 | 20 | 2 | 7 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-021-01524656-2019 |
| Основа материала | Смесь эпоксидных гибридных смол с добавлением антикоррозионных компонентов, органический растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 68 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-90 |
| Цвет покрытия | Серый |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| кратковрем. действия 5% р-ра серной кислоты, мин, не менее | 30 |
| бензина, суток, не менее | 20 |
| минерального масла, суток, не менее | 30 |
| выдерживанию в воде, суток, более | 30 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 60 |
| При изгибе, мм, не более | 1 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунта, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!