Эпостат-2 «COMFORT»

Эпоксидная

антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1» без резкого запаха

для защиты черных металлов

- без резкого неприятного запаха – комфортное нанесение

- возможность нанесения до 300 мкм за один слой

- долговременная защита от коррозии

- высокая химическая стойкость

- высочайшая водостойкость

- ударопрочная

- полуглянцевая

Эпостат-2 «COMFORT» – эпоксидная полуглянцевая грунт-эмаль без резкого запаха, с высокой антикоррозионной и химической защитой черных металлов. Применяется для окраски различных металлоконструкций, в том числе емкостей, эксплуатируемых внутри объектов промышленного и гражданского назначения.

Эпостат-2 «COMFORT» – двухкомпонентный высоконаполненный тиксотропный состав на основе модифицированной эпоксидной смолы, усиленный целевыми антикоррозионными и химстойкими пигментами, обеспечивающими финишному покрытию отличные физико-механические защитные свойства всего за один проход окрашивания. Технологичный состав грунт-эмали Эпостат-2 «COMFORT», способствует формированию плотноструктурированной финишной пленки увеличенной толщины, надежно защищающей поверхность металлоконструкций, от:

- воздействия различных агрессивных сред и жидкостей;

- проникновения воды и влаги к поверхности;

- развития коррозионных процессов;

- повреждений механической природы.

Высоконаполненная грунт-эмаль Эпостат-2 «COMFORT» позволяет за один проход окрашивания получить полноценное покрытие, оперативно устранить незначительные неровности и повреждения на металлических поверхностях, значительно повышая срок эксплуатации металлоконструкций. Грунт-эмаль без резкого запаха Эпостат-2 «COMFORT» наделена рядом технологичных преимуществ:

- Комфортное применение – отсутствие ароматических растворителей в составе, обеспечивает отсутствие резкого запаха при нанесении, что позволяет комфортно применять грунт-эмаль на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями и на объектах, где отсутствует возможность приостановки производственных процессов;

- Модифицированный эпоксидный состав – формирует полуглянцевое покрытие высокой структурной плотности и твердости, надежно защищающее металлоконструкции от возможных механических воздействий и наделяет окрашенные изделия высоким декоративным внешним видом;

- Слой увеличенной толщины (до 300 мкм. за один проход) – позволяет наносить грунт-эмаль на пораженные коррозией металлоконструкции с плотно сцепленными остатками ржавчины (до 100 мкм), существенно экономя временные и финансовые ресурсы на проведение окрасочных работ;

- Химическая стойкость финишной пленки – обеспечивает высокий уровень защиты при прямом воздействии растворов кислот и щелочей, бензина и прочих горюче-смазочных материалов, спиртов, нефти, морской и пресной воды.

Назначение

Эпоксидная грунт-эмаль Эпостат-2 «COMFORT» - применяется для длительной антикоррозионной и химической защиты конструкций из черного металла внутри объектов промышленного и гражданского назначения:

- нефтегазового комплекса;

- химической промышленности;

- ангаров, складов;

- объектов металлургии;

- предприятий энергетики;

- транспортного строительства;

- сооружениях агропромышленного комплекса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 до степени 2 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501 (при окраске металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501). Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Затем, в компонент А, добавить компонент Б (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость, где произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком, и безвоздушным распылением на сухую и полностью подготовленную поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 10°С |
| Относительная влажность, не более | 90% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Очистка оборудования | 646, Р-4 |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 200 мкм. за один проход, состав наносить без добавления разбавителей. |  |
| Безвоздушное распыление - диаметр сопла 0,023 – 0.055” - давление 150- 200 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 300 мкм. за один проход, состав наносить строго без добавления разбавителей. Нанесение следует производить, безвоздушным распылением с диаметром сопла 0.023 -. 0.055”, и давлением 150-200 бар. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 360 | 160-200 | 400-450 | 12 |
| 540 | 300 | 500-800 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-060-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированная эпоксидная смола с добавлением адаптированных антикоррозионных и химическистойких компонентов, разбавитель. |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, % | 97-100 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Вязкость по Брукфильду, 20℃, шпиндель №7, 100 об./мин, мПа*с | 10000-20000 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, другие цвета от 300 кг. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1 |
| Время высыхания до степени 1 (от пыли) при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности (до эксплуатации в агрессивной среде), при t (20,0±0,5)°С сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 720 |
| бензина, ч, не менее | 240 |
| масел, суток, не менее | 10 |
| воды, суток, не менее | 10 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 40 |
| При изгибе, мм, не более | 10 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от -35 до +40 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!