Быстромет

Быстросохнущая

акрилсиликоновая грунт-эмаль «3 в 1»

для антикоррозионной защиты металла

- возможность зимнего применения до -30°С

- антикоррозионный комплекс "3 в 1"

- надёжное предотвращение коррозии

- высокая скорость высыхания

- повышенная адгезия к металлам

- стойкая к УФ-излучению

- водо- и влагостойкая

- ударопрочная

- полуматовая

Быстромет — быстросохнущая грунт-эмаль по ржавчине для покраски чёрного металла и защиты металлоконструкций, эксплуатируемых, как в условиях открытой агрессивной промышленной среды, так и в условиях умеренного и холодного климата.

Быстромет - однокомпонентный материал на акрилсиликоновой основе с добавлением коррозионностойких пигментов, ингибиторов и целевых добавок в органических растворителях.

Преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкая эмаль, объединенные в антикоррозионный комплекс «3 в 1», в сочетании с повышенной адгезией к поверхности черного металла, в том числе, покрытого плотно сцепленными остатками ржавчины (до 50 мкм.), позволяет быстро и без дополнительной обработки создать прочное антикоррозионное покрытие уже с первого нанесения.

После окончательной полимеризации обеспечивается длительная защита поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности и УФ-излучения. Экономичный расход и высокая укрывистость материала, позволяет при нанесении получить ровную, полуматовую защитную плёнку.

Высокая скорость сушки, составляющая не более 60 минут при температуре +20°С и возможность применения состава при отрицательных температурах (до -30°С), позволяют выполнять срочные окрасочные работы в экстремальных условиях и в кратчайшие сроки.

Быстросохнущая акрилсиликоновая грунт-эмаль Быстромет обеспечивает длительную антикоррозионную защиту металлоконструкций при воздействии кислотного тумана.

(Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЦ "Росхимтест», - гарантированный срок эксплуатации покрытия не менее 10 лет, при соблюдении условий нанесения).

Для повышения адгезии к металлу и увеличения срока эксплуатации покрытия, рекомендуется применение Быстромет в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно:

- с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт;

- с антикоррозионным грунтом Грункор.

Применение.

Быстросохнущая грунт-эмаль Быстромет используется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- поверхностей строительных металлоконструкций;

- деталей машин и механизмов трубопроводов;

- металлических опор ЛЭП и антенных мачт;

- эстакад и платформ;

- оборудования;

- контейнеров, ангаров;

- кровель, ворот, заборов, оград;

- любых других металлоизделий.

Применение быстросохнущей грунт-эмали Быстромет позволяет эффективно использовать её на конвейере при окраске металлоизделий, а также значительно сократить время ремонта металлоконструкций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -30°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. за «один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 60 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм - давление 1.8- 2 бар. | Не более 10 % |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. за «один проход» при использовании метода воздушного распыления, использовать диаметра сопла 1.7 – 2.0 мм. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой 3 часа при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Высыхание до ст.3, (20±2)°С, ч | Набор прочности, (20±2)°С, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 50-60 | 100-150 | 1 | 3 |
| 250 | 130-150 | 200-250 | 3 | 5 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-020-01524656-2019 |
| Основа материала | Акрилсиликоновая основа с добавлением антикоррозионных и целевых добавок |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 59-70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек. | 60-120 |
| Цвет покрытия, RAL | Цвет покрытия: Серый, белый, черный, база А, база С. Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, минут, не более | 60 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| Воды, ч, не менее | 72 |
| Минерального масла, ч, не менее | 72 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| При изгибе, мм, не более | 1 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –40 до +40°С.

Температура эксплуатации от –50 до +80°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!