Протексил

Укрепляющая

обеспыливающая пропитка

для бетонных оснований

- применяется как для новых, так и для старых бетонных полов

- возможность нанесения при отрицательной температуре

- возможность применения внутри и снаружи помещений

- применяется на низкомарочных бетонных основаниях

- универсальность и простота нанесения

- упрочнение и обеспыливание бетона

- глубоко проникающий состав

Протексил – многофункциональная, укрепляющая пропитка глубокого проникновения, специально разработанная для решения широкого спектра задач.

Протексил – прозрачная, однокомпонентная пропитка с янтарным оттенком, на основе гибридных смол, растворителей и целевых, функциональных добавок.

Пропитка Протексил специально разработана для защиты бетонных оснований, которые подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, регулярному механическому воздействию. Благодаря своей повышенной текучести и содержанию в составе наночастиц-аддитивов, пропитка глубоко проникает в основание (до 10 мм) и надёжно запечатывает все мельчайшие поры бетонной поверхности, значительно повышая водостойкость.

Ключевыми особенностями состава являются:

- применение, как на новых, так и старых бетонных основаниях – благодаря своей формуле, состав подходит для обработки старых, пылящих бетонных оснований, пропитка надёжно запечатывает поры, а также повышает марочность бетонной поверхности;

- возможность нанесения в помещениях и на улице, даже при отрицательной температуре – инновационный состав компонентов, входящих в пропитку, позволяет производить обработку сухой чистой поверхности при температуре до -20°С;

- универсальность и простота применения – состав полностью готов к применению, и не требует специальной подготовки перед применением.

Благодаря сбалансированному составу гибридных смол и специальных компонентов, пропитка Протексил является гарантом качественной обработки бетонных оснований практически в любых условиях эксплуатации.

Применение

Пропитка Протексил применяется для обработки и защиты бетонных поверхностей промышленного и гражданского назначения, таких как:

- предприятия лёгкой и тяжёлой промышленности;

- предприятия нефтегазового сектора;

- многоэтажных парковок, гаражных комплексов;

- авторемонтных мастерских и гаражах;

- торговых и производственных помещений;

- открытых бетонных площадок и отмосток зданий;

- общественных помещений;

- производственных цехов;

- автосервисов, автомоек;

- бойлерных и котельных;

- складских помещениях;

- самолётных ангарах.

Для достижения наилучшего результата и долговечности основания рекомендуется использовать пропитку Протексил, в качестве промежуточного слоя в комплексной системе с:

Тексипол SPRINT – матовая быстросохнущая износостойкая эмаль для бетона;

Тексил – износостойкая, матовая краска по бетону на органических растворителях;

Протексил, так же рекомендуется применять на низкомарочных основаниях, перед нанесением полиуретановых износостойких эмалей.

ВАЖНО, перед нанесением полиуретанового грунта и эмалей, необходимо дождаться полного высыхания пропитки Протексил.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Пропитку тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить валиком для шероховатых поверхностей, избегая образования луж на поверхности. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -20°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: валик для шероховатых поверхностей, телескопический стержень, ванночка малярная. | Не требуется |
| Защитное нанесение, без дальнейшей обработки (временная защита) |  |
| Пропитка распределяется по поверхности равномерным слоем, избегая образования луж на поверхности. При защитном нанесении пропитки, без дальнейшей обработки бетона, рекомендуется наносить 2-3 слоя, в зависимости от впитывающей способности основания. ВАЖНО. Данная обработка, без дальнейшего использования эмалей, является временной мерой защиты бетонных поверхностей. |  |
| Нанесение пропитки в виде грунта под окрашивание |  |
| Пропитка распределяется по поверхности равномерным слоем, избегая образования луж на поверхности в 1 или 2 слоя, в зависимости от впитывающей способности основания. Нанесение финишных слоёв покрытий возможно через 6-12 часов (в зависимости от температуры в помещении и основания) после нанесения грунта, но не позднее 24 часов. |  |
| Если пропитка используется, как базовый укрепляющий слой, перед применением специального грунта и защитной эмали для бетонных оснований, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дождаться полного высыхания пропитки в течение 1-3 дней (зависит от температуры основания и окружающей среды), ввиду того, что летучие компоненты могут повредить структуру грунта, который будет использоваться впоследствии. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 200-350 | 6 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-003-01524656-2017 |
| Основа материала | Гибридная смола с целевыми добавками, растворители |
| Внешний вид пленки | Прозрачная, с янтарным оттенком |
| Объем сухого остатка, % | 8-13 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 12 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 л

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!