Фасадка AQUA (УФ)

Светостойкая

грязеотталкивающая краска для фасадов

с эффектом «Лотоса»

- высокая стойкость к УФ-излучению и выгоранию на солнце

- водонепроницаемость и влагостойкость

- высокие биозащитные свойства

- высокая атмосферостойкость

- грязеотталкивающая

- паропроницаемая

- трещиностойкая

- морозостойкая

- без запаха

- матовая

Фасадка AQUA (УФ) — светостойкая грязе- и водоотталкивающая быстросохнущая краска для окраски минеральных фасадов, цоколей и создания защитно-декоративного устойчивого к выцветанию покрытия.

Фасадка AQUA (УФ) - одноупаковочный состав на водной основе с использованием специальных экологичных полимеризационных смол, функциональных силиконов и антисептических добавок. Эффективное сочетание новейших компонентов придают фасадному финишному покрытию особые эксплуатационные свойства:

- легкость удаления загрязнений с фасадов, цоколей и стен;

- гидрофобные свойства и влагостойкость;

- предотвращает появление и развитие плесени и грибка;

- длительное сохранение цвета при интенсивном воздействии УФ-излучения (антивыгорание);

- покрытие не подвергается деформации при резких изменениях температур и сезонных колебаниях.

После окончательного набора прочности Фасадка AQUA (УФ) формируется полимерная защитная плёнка высокой плотности, которая обеспечивает надёжную защиту минеральной поверхности благодаря содержанию высокотехнологичных компонентов и инновационной формуле:

- Модифицированный силикон - формирует гидрофобный слой, обеспечивающий защиту цоколей и фасадов зданий от намокания, и как следствие, защищает от разрушений и деформаций (трещин), вызываемых проникновением и постоянным воздействием воды и влаги, вследствие чего увеличивается стойкость к негативному воздействию осадков в виде дождя и снега;

- Эффект «Лотоса» - придает улучшенные грязе- и водоотталкивающие свойства покрытию, облегчающие в дальнейшем удаление грязи с поверхности и смягчает воздействие технических моющих средств;

- Специальный антисептик - защищает окрашенную поверхность от появления и развития грибка и плесени на долгий срок;

- Полимеризационные смолы - обеспечивают высокую атмосферостойкость и обладают особой стойкостью к УФ-излучению, что обеспечивает сохранение цвета покрытия на долгие годы.

Эксплуатационный период покрытия Фасадка AQUA (УФ) при условии соблюдения технологии нанесения в 2 слоя и подготовки основания составляет не менее 8 лет.

Применение

Грязеотталкивающая фасадная краска Фасадка AQUA (УФ) – успешно применяется для окрашивания как новых, так и старых поверхностей из бетона, пенобетона, асбестоцемента, оштукатуренных поверхностей, силикатного кирпича:

- фасадов и цоколей зданий;

- архитектурных форм;

- элементов оград, бордюров, парапетов;

- бетонных и железобетонных поверхностей;

- железобетонных изделий (ЖБИ) и конструкций, ж/б плит и опор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Поверхность очистить от пыли, грязи, высолов и просушить. Трещины, щели и углубления необходимо зашпатлевать, поверхность прогрунтовать. |  |
| Состав тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую, прогрунтованную поверхность |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5 °С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Вода не более 5% |
| Краску наносить без разбавления в 1-2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Вода не более 5% |
| При нанесении покрытия методом воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 2 слоя с межслойной сушкой 1 час при температуре (20±2) °С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 5% от объёма материала. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 200-250 | 1 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Водная основа с использованием специальных полимеризационных смол, функциональных силиконов и антисептических добавок. |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая фактура |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 65-67 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Динамическая вязкость по Брукфильду, мПа*с | 8000 |
| Цвет покрытия | База А под колеровку |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |

Безопасность

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!