Нержахим

SPRINT «3 в 1»

Химстойкая

быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль

для защиты черных металлов

- наносится слоем увеличенной толщины до 120 мкм

- ускоренное время высыхания - 30 минут

- повышенная химическая стойкость

- высокая УФ-стойкость

- атмосферостойкая

- формула «3 в 1»

- матовая фактура

Нержахим SPRINT «3 в 1» — химстойкая быстросохнущая грунт-эмаль для антикоррозионной защиты черных металлов, эксплуатирующихся в условиях промышленной агрессивной атмосферы и коррозионной активности соответствующих категориям от С1 до С4 в соответствии с ISO 12944-2.

Нержахим SPRINT «3 в 1» – однокомпонентный состав на основе смеси модифицированных виниловых смол, УФ-стойких пигментов, антикоррозионных добавок и ускорителей сушки.

За счет специально подобранных компонентов химстойкая грунт-эмаль Нержахим SPRINT «3 в 1» обладает усиленной защитой от воздействия агрессивных жидкостей и газа, тем самым защищая окрашенные металлоконструкции от разрушения и деформации.

Благодаря формуле «3 в 1», грунт-эмаль Нержахим SPRINT «3 в 1» наносится без предварительного грунтования непосредственно на черные металлы, свободные от ржавчины и/или частично подвергнуты коррозии со слоем плотно держащейся ржавчины толщиной до 70 мкм, так как уже сочетает в себе свойства:

- преобразователя ржавчины;

- антикоррозийного грунта;

- финишной химически стойкой эмали.

Высокая скорость высыхания состава, составляющая всего 30 минут до степени 3 (при +20°С) позволяет быстро выполнить срочные окрасочные работы и в кратчайшие сроки запустить объект в эксплуатацию.

Покрытие, образованное на основе грунт-эмали Нержахим SPRINT «3 в 1», сохраняет защитные свойства не менее 10 лет.

Для повышения адгезии к металлу и увеличения срока эксплуатации химстойкого покрытия, рекомендуется применение Нержахим SPRINT «3 в 1» в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно:

- с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт;

- с антикоррозионным грунтом Грункор.

Применение

Химстойкая быстросохнущая грунт-эмаль Нержахим SPRINT «3 в 1» предназначена для грунтования и покраски всех видов грузового подвижного состава при строительстве и ремонте, включая:

- внутренние поверхности вагонов-минераловозов (хопперов), контейнеров;

- резервуары для сыпучих материалов;

- наружные поверхности грузовых вагонов;

- другие элементы металлоконструкций где требуется химически устойчивое покрытие.

Также, Нержахим SPRINT «3 в 1» используется для окраски металлических конструкций в сельском хозяйстве:

- коровники, свинарники, конюшни, птичники;

- резервуары для навоза;

- силосные башни;

- сточные резервуары с внешней стороны.

Химстойкая грунт-эмаль, применяется для окраски любых других металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и подверженных агрессивному воздействию химических продуктов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. Для эксплуатации в атмосферных условиях - состав наносить в 1 или 2 слоя. Для эксплуатации в условиях агрессивных сред - состав наносить в 2 или 3 слоя. |  |
| Рекомендуется (для новых и гладких металлических поверхностей) с целью повышения адгезии, провести предварительную абразивную обработку для придания поверхности шероховатости. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -10°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. за «один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 30 минут при температуре (20±2)°С. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4-1.8 - давление 2-4 бар. | Не более 10 % |
| Для получения защитного слоя свыше 50-60 мкм. за «один проход», при использовании метода воздушного распыления. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.8 мм. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 30 минут при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.1, (20±2)°С, мин | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, мин | Набор прочности, (20±2)°С, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50-60 | 140-160 | 10 | 30 | 5 |
| 220 | 110-120 | 270-290 | 15 | 60 | 7 |

Ввод покрытия в эксплуатацию при работе в агрессивных средах от С2 до С4:

- При горячей сушке в диапазоне температур от 55-65°С – 1 день;

- При естественной сушке в диапазоне температур от 20-30°С –5 суток.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-021-01524656-2019 |
| Основа материала | Модифицированная виниловая смола с добавлением активных компонентов, органический растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-60 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-100 |
| Цвет покрытия, RAL | Базовые цвета: серый. Другие цвета на заказ по договоренности от 300кг. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 10 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 30 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| действия 5% р-ра щелочи, часов, не менее | 18 |
| кратковременного действия 5% р-ра серной кислоты, мин, не менее | 120 |
| бензина, масла, суток, не менее | 45 |
| воды, суток, не менее | 13 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 40 |
| При изгибе, мм, не более | 8 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!