Бордюр-Колор

Износостойкая

атмосферостойкая эмаль

для бордюров и брусчатки

- повышенная стойкость к истиранию

- повышенная атмосферостойкость

- высокая скорость высыхания

- простота и удобство нанесения

- высокая светостойкость

- матовая

Бордюр-Колор — акриловая краска для покраски брусчатки и бордюрного камня, представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера с целевыми добавками в смеси органических растворителей.

После нанесения на окрашиваемую поверхность, Бордюр-Колор образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к истиранию, воздействию растворов солей, щелочей и бензина. Обладает прекрасной адгезией к асфальту и бетону, лёгкостью нанесения, высокой скоростью высыхания. Краску можно успешно использовать в прохладных условиях весной или осенью.

Бордюр-колор используется для любых бетонных и асфальтобетонных покрытий, для нанесения разметки или покраски дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок, парковок, остановок, клумб, объектов ЖКХ и т.п.

Применение

Краска Бордюр-Колор применяется для покраски:

- бордюрного камня и брусчатки;

- бетонных лестниц;

- для разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе;

- покраски бетонных ограждений и дорожных столбиков;

- тротуарных и садовых бордюров, тротуарной плитки и камня;

- дорожного бортового камня, элементов мостовых сооружений, тоннелей, парапетов;

- декоративной окраски щебня.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. Важно отметить, что только качественно подготовленная поверхность, обеспечивает высокое качество финишного покрытия. |  |
| Перед применением состав тщательно перемешивается низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течении 2-3 минут. |  |
| Температура проведения работ | от -5°С до +40 |
| Температура поверхности, не более | +40°С |
| Потребуется | Валик для шероховатых поверхностей, рукоятка для валика, стержень телескопический, кисть. |
| Очистка оборудования/разбавление | Р-универсал, Р-4, Р-4А, ацетон, сольвент |
| Нанесение |  |
| ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 1 слой Состав равномерно распределяется по поверхности с помощью валика для шероховатых поверхностей, кистью или распылением (теоретический расход ≈ 0,25-0,3 кг на 1 м² в зависимости от марки бетона и его состояния или впитывающей способности основания). 2 слой Нанесение финишного слоя необходимо производить через 0,5 часа после нанесения первого грунтовочного слоя. (теоретический расход ≈ 0,15-0,2 кг на 1 м²) ДЕКОРАТИВНАЯ ОКРАСКА ЩЕБНЯ 1.Перед окраской, щебень необходимо тщательно очистить от крупных вкраплений мусора. Далее щебень моют водой или мыльным раствором, после чего его необходимо тщательно просущить обдувом воздуха ли естественным способом, оставив в проветриваемом месте. 2. Отмытые и высушенные камни кладут в бетономешалку и добавляют грунтовочный состав, если поверхность окрашиваемых камней имеет пористую структуру, для дальнейшего равномерного окрашивания всей поверхности. Гладкие камни можно красить без предварительной обработки. 3. Краску необходимо добавлять из расчёта 1:5, где красящий раствор составляет 20% от массы щебня. Перемешивание следует производить в течении 2-3 минут до полной равномерной окраски камней. 4. Окрашенную щебёнку выкладывают на брезент или мелкоячеистую сетки для просушки, после которой щебень готов к применению. |  |
| Теоретический расход 1 комплекта Бордюр-колор: - 2 слоя при расходе ≈ 0,4 кг на 1 м² = 60-65 м² защищенной поверхности. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-003-01524656-2017 |
| Основа материала | Акриловая смола |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 70-76 |
| Цвет покрытия | Базовые цвета: Белый / Чёрный Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 500кг. |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-100 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.