Нержахим 80S

Химстойкая

глянцевая антикоррозионная грунт-эмаль

для защиты черных и цветных металлов

- наносится слоем увеличенной толщины до 120 мкм

- адгезия к чёрным и цветным металлам

- гладкое покрытие - легкая очистка

- высокая химическая стойкость

- антикоррозионная формула 3 в 1

- высокая водостойкость

- грязеотталкивающая

- глянцевая

Нержахим 80S — химстойкая глянцевая грунт-эмаль, предназначенная для антикоррозионной защиты черных металлов, эксплуатирующихся в условиях промышленной агрессивной атмосферы и коррозионной активности соответствующих категориям от С1 до С4 в соответствии с ISO 12944-2.

Нержахим 80S – однокомпонентный состав на основе смеси гибридных эпоксидных смол, антикоррозионных добавок.

За счет специально подобранных компонентов химстойкая глянцевая грунт-эмаль Нержахим 80S обладает превосходной длительной защитой от воздействия агрессивных жидкостей и газов, тем самым защищая окрашенные поверхности от разрушения и деформации.

Глянцевая поверхность химстойкой грунт-эмали наделяет окрашенные металлоконструкции не только декоративным видом, но и придает финишной пленке повышенную устойчивость к накоплению загрязнений и позволяет при необходимости легко и быстро убрать поверхность.

Грунт-эмаль Нержахим 80S наносится без предварительного грунтования непосредственно на черный металл, свободный от ржавчины и/или частично подвергнутый коррозии со слоем прочно держащейся ржавчины толщиной до 70 мкм, так как уже сочетает в себе свойства:

- преобразователя ржавчины;

- антикоррозийного грунта;

- финишного глянцевого химстойкого покрытия.

Для повышения адгезии к металлу и увеличения срока эксплуатации химстойкого покрытия, рекомендуется применение Нержахим 80S в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно c химстойким фосфатирующим грунтом Фосфогрунт-Хим.

Применение

Химстойкая грунт-эмаль Нержахим 80S предназначена для грунтования и покраски всех видов грузового подвижного состава, а также при строительстве и ремонте, включая:

- внутренние поверхности вагонов-минераловозов (хопперов), контейнеров;

- резервуары для сыпучих материалов;

- другие элементы металлоконструкций где требуется химически устойчивое покрытие.

Также, Нержахим 80S используется для окраски металлических конструкций в сельском хозяйстве:

- коровники, свинарники, конюшни, птичники;

- резервуары для навоза, силосные башни;

- сточные резервуары с внешней стороны.

Химстойкая грунт-эмаль Нержахим 80S, применяется для окраски любых металлоконструкций из черного и цветного металла подверженных агрессивному воздействию химических продуктов, эксплуатируемых в помещениях и под навесом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. Для эксплуатации покрытия в условиях нормальной среды - наносить в 1-2 слоя, Для эксплуатации покрытия в условиях агрессивных сред - наносить в 2-3 слоя. |  |
| Рекомендуется (для новых и гладких металлических поверхностей) с целью повышения адгезии, провести предварительную абразивную обработку для придания поверхности шероховатости. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | + 5°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Толуол, Ксилол, Бутанол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм за «один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 3 ч при температуре (20±2)°С. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4-1.8 - давление 2-4 бар. | Не более 10 % |
| Для получения защитного слоя свыше 50-60 мкм. за «один проход», при использовании метода воздушного распыления. Состав довести до рабочей вязкости растворителем Ксилол, но не более 5-10% от объёма материала с использованием диаметра сопла 1.4 - 1.8 мм. При нанесении второго и последующих слоев выдерживать интервал межслойной сушки 3 ч при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.1, (20±2)°С, ч | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч | Набор прочности, (20±2)°С, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-110 | 50-60 | 140-160 | 0,5 | 2,5 | 7 |
| 190-210 | 120-130 | 290-310 | 3 | 4,5 | 9 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-021-01524656-2019 |
| Основа материала | Смесь эпоксидных гибридных смол с добавлением активных антикоррозионных компонентов, органический растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 64 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), с | 60-100 |
| Цвет покрытия, RAL | Базовые цвета: 7040 Другие цвета на заказ по договоренности от 300кг. |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4,5 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| действия 5% р-ра щелочи, минут, не менее | 30 |
| кратковрем. действия 5% р-ра серной кислоты, мин, не менее | 120 |
| бензина, минерального масла, суток, не менее | 45 |
| выдерживанию в воде, суток, более | 30 |
| Прочность пленки |  |
| При ударе, см, не менее | 70 |
| При изгибе, мм, не более | 3 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!