Нержапласт «DECOR»

Защитно-декоративная

антикоррозионная грунт-эмаль «жидкий пластик»

для черного металла

•	декоративные свойства поверхности – «эффект пластика»

•	высокая светостойкость – надолго сохраняет цвет

•	антибликовый эффект, приятная на ощупь структура

•	антикоррозионная формула «3 в 1»

•	высокая адгезия к металлу

•	атмосферостойкая

•	быстро сохнет

•	шелковисто-матовая

Нержапласт «DECOR» — антикоррозионная грунт-эмаль с декоративным «эффектом пластика» для защитной окраски различных стальных металлоконструкций и изделий, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

Нержапласт «DECOR» - однокомпонентный состав на основе алкид-уретановых смол, светостойких пигментов и ингибиторов коррозии.

Защитно-декоративная грунт-эмаль Нержапласт «DECOR» совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и финишное декоративное покрытие, за счет чего подходит для окрашивания новых и со следами коррозии металлических поверхностей, без предварительного грунтования.

Полученное покрытие обладает декоративными, водоотталкивающими свойствами, стойкостью к перепадам влажности внутри и снаружи помещений, а также устойчивостью к соляным туманам, ультрафиолету и резким перепадам температур.

Важной отличительной особенностью грунт-эмали Нержапласт «DECOR» являются ее высочайшие эстетические и эксплуатационные качества:

•	Высокие декоративные качества: после высыхания покрытие создает на поверхности металла приятное на ощупь шелковисто-матовое покрытие с «эффектом пластика», что является отличным решением в отделке различных художественных металлоизделий и металлической мебели;

•	Антибликовый эффект: поверхность покрытия отличается отсутствием отражающего эффекта, не бликует, за счет чего придает особые свойства окрашенным изделиям, в том числе, позволяя скрыть незначительные изъяны и дефекты;

•	Простота нанесения: состав легко распределяется по поверхности при использовании различного инструмента для нанесения, не брызгает, не течет, не оставляет полос – покрытие после высыхания получается ровным и однородным;

•	Высокая светостойкость: высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и солнечному свету обеспечивает гарантированное сохранение цвета защитно-декоративного покрытия на продолжительный период эксплуатации;

•	Химическая стойкость: благодаря особой формуле итоговое покрытие устойчиво к кратковременному воздействию бензина, дизельного топлива и индустриальных масел, что позволяет значительно расширить сферу его применения на объектах производственно-промышленного комплекса.

Финишное покрытие Нержапласт «DECOR» за счет особенностей структуры и фактуры поверхности пленки «скрывает» небольшие бытовые загрязнения, а при необходимости легко моется любыми средствами бытовой химии.

Декоративная грунт-эмаль Нержапласт «DECOR» применяется для создания самостоятельного защитно-декоративного покрытия на стальных, чугунных и других поверхностях из чёрного металла, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старой краски плотно сцепленными с металлом:

•	изделия художественной ковки: заборы, ворота, решётки, ограждения;

•	металлическая мебель: шкафы, стеллажи, сейфы, двери;

•	детали оборудования, механизмов, приборов;

•	другие изделия и конструкции из металла различного назначения.

Для увеличения срока эксплуатации покрытия, рекомендуется применение Нержапласт «DECOR» в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно:

с антикоррозионным грунтом Грункор.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 9.402 с последующей абразивной струйной очисткой (степень не ниже Sa2½) или обработкой механическим инструментом до металлического блеска (степень не ниже St3) согласно ГОСТ Р ИСО 8501 1. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия. Допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. В этом случае очистка должна включать следующие операции: - удаление отслаивающихся лакокрасочных покрытий и пластовой ржавчины; - обезжиривание растворителем; - механическая очистка от оксидов до степени St2 по ГОСТ 9.402 - обеспыливание (обдув поверхности сжатым воздухом по ГОСТ 9.010). |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности состава. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением углеводородных растворителей типа сольвент, уайт-спирит, ксилол и др. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -10°С |
| Относительная влажность, не более | 90 % |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Углеводородные растворители типа сольвент, уайт-спирит, ксилол и др. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 8 часов. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 130-260 г/м². |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Нержапласт на грунтовку Грункор и увеличением общей толщины покрытия. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-001-01524656-2017 |
| --- | --- |
| Основа материала | Алкидно-уретановая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия, RAL | 7040, 9005, База А, База С (Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения). |
| Показатели | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 80-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-70 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная матовая поверхность |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 50 |
| Укрывистость для RAL 9003, мкм, не более Для других цветов значения могут быть иными | 150 |
| Плотность, г/см³ | 1,3-1,40 |
| Адгезия, баллы, не более | 1 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
| Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более | 12 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,19 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 1-5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию минерально-го масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!