Гидролон-2 (УФ)

Полиуретановая

двухкомпонентная светостойкая

гидроизоляция «жидкая кровля» (полуглянцевая)

- высокая стойкость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению

- образует эластичную водонепроницаемую мембрану

- сохраняет эластичность при t от -50°С до +70°С

- отличная адгезия ко всем типам оснований

- полная гидроизоляция и пароизоляция

- легкость нанесения и ремонта

- длительный срок службы

- полуглянец

Гидролон-2 (УФ) — инновационная бесшовная светостойкая гидроизоляция «жидкая кровля», обладает высочайшими показателями прочности, эластичности и водостойкости. Применяется для гидроизоляции новых и реконструкции старых кровель, козырьков (в т.ч. по старым битумным основаниям), бетонных строений.

Двухкомпонентная инновационная гидроизоляция «жидкая кровля» Гидролон-2 (УФ) демонстрирует отличную устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, механическим повреждениям, резким перепадам температур и имеет высокую сопротивляемость на разрыв.

Гидролон-2 (УФ) – является отличной альтернативой таким дорогостоящим покрытиям как полимочевина и может применяться на объектах с достаточно ограниченным бюджетом, при этом, превосходное качество и долговечность образуемой его составом защитной эластичной мембраны не только не уступает, но и во многом превосходит многие существующие аналоги.

Отличительной особенностью жидкой кровли Гидролон-2 (УФ) является то, что её можно наносить как на старое гидроизоляционное покрытие (при условии, что оно прочно держится на основании), так и на новое подготовленное основание.

После полной полимеризации Гидролон-2 (УФ) создает бесшовное УФ-стойкое гидроизоляционное покрытие с превосходной адгезией к бетонным, металлическим и другим поверхностям.

Для достижения наилучшего результата и долговечности срока службы покрытия необходимо использовать Гидролон-2 (УФ) в качестве финишного слоя в комплексной системе совместно с:

- Гидролон-грунт – высокоадгезионный грунт для системы «жидкая кровля».

Данная мера повысит прочность верхнего слоя основания, значительно улучшит сцепление покрытия с поверхностью и позволит исключить возможность образования дефектов.

Применение

Светостойкая гидроизоляция «жидкая кровля» Гидролон-2 (УФ) применяется для устройства новых и реконструкции старых кровель, для герметизации и защиты:

- цементно-песчаных и асфальтобетонных оснований, черепицы, шифера, оцинковки;

- рубероида и прочих кровельных материалов на битумной основе;

- для промежуточной гидроизоляции мостовых сооружений;

- гидроизоляции железобетонных, металлических и других конструкций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. При подготовке основания, все трещины и изъяны шириной более 1 мм должны быть обязательно расшиты и после грунтования заполнены Гидролон-2 (УФ). Все места примыканий основания с вертикальными поверхностями, должны быть армированы стеклотканью или геотекстилем. |  |
| Комплект «жидкой кровли» Гидролон-2 (УФ) включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить шпателем, раклей, валиком или макловицей на подготовленную поверхность. |  |
| Температура проведения работ | От -5°С до +30°С |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Относительной влажностью воздуха, не более | 80 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Валик, шпатель, ракля, макловица | Не требуется |
| Состав наносится на заранее загрунтованную поверхность при помощи шпателя, валика, ракли или макловицы (через 8 часов после грунтования), слоем не менее 0,5 мм и не более 1 мм. Нанесение состава обязательно производить минимум в 2 слоя. Нанесение второго слоя производится не ранее чем через 6 часов после нанесения первого. Особое внимание уделяется местам примыканий горизонтальных и вертикальных поверхностей. Все примыкания следует армировать геотекстилем марки СС50 (плотность 45-50 г/м²) следующим образом: наносят 1 слой гидроизоляции, прокладывают его армирующей тканью так, чтобы нахлёст на каждую из примыкающих поверхностей составлял не менее 5 см. Сверху наносят второй слой гидроизоляции сразу или после высыхания 1-го. Таким образом ткань приклеивают и промазывают гидроизоляционным составом, после высыхания 2-го слоя в примыканиях требуется наносить 3-ий слой. Эти же требования касаются армирования трещин на горизонтальных поверхностях, если ширина трещин превышает 1 мм. ВАЖНО! В течении 1 суток следует беречь нанесенную гидроизоляцию от влаги. |  |

| Теоретический расход, кг/м2 (при толщине 1 мм) | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 1,4-1,5* | 24 |

*Расход покрытия зависит от формы и структуры покрываемой поверхности, от способа нанесения и квалификации исполнителей работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.22-006-01524656-2017 |
| Основа материала | двухкомпонентный полиуретан с целевыми добавками |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая |
| Сухой остаток, % | 90 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), сек | 75-120 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | Серый. В другие цвета не колеруется. |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 1,4 |
| Максимальная крупность наполнителя, мкм, не более | 100 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, ˚С | -50/+70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |

Внимание! Жидкая кровля Гидролон-2 (УФ) поставляется в таре с заранее рассчитанной массой пасты и отвердителя – использование материала в количестве, отличном от стандартной упаковки, крайне нежелательно, так как это может привести к нарушению пропорций и ухудшению свойств материала.

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Запрещается наносить кровельный материал Гидролон-2 (УФ) во время выпадения осадков или росы. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

По окончании работ инструмент, используемый в работе, очистить с помощью ветоши, смоченной в растворителе. Отвержденный кровельный материал Гидролон-2 (УФ) может быть удален только механическим путём.

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +30 °С.

При транспортировке и хранении пасты и отвердителя при отрицательной температуре, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 часа после их выдержки при температуре 20-25°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!