Полимерстоун-2 SLIM (УФ)

Светостойкая быстросохнущая

полиуретановая грунт-эмаль

для бетонных полов

•	подходит для уличного применения

•	высокая механическая прочность

•	ускоренное высыхание (60 мин.)

•	отличные декоративные качества

•	высокая химическая стойкость

•	превосходная износостойкость

•	высокая водостойкость

•	полуглянец

Полимерстоун-2 SLIM (УФ) – быстросохнущая светостойкая защитно-декоративная полиуретановая грунт-эмаль для защиты бетонных полов от механических, химических, истирающих и атмосферных воздействий, применяется как внутри, так и снаружи помещений.

Полимерстоун-2 SLIM (УФ) – двухкомпонентный полиуретановый состав с высоким содержанием упрочняющих компонентов, содержит УФ-фильтр и УФ-адсорберы. Комплекс специальных компонентов и полиуретанового связующего, после высыхания состава придают финишному покрытию, исключительные свойства в применении, гарантирующие всестороннюю защиту для бетонных полов:

•	высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

•	отличную стойкость к механическим воздействиям;

•	стойкость к проливам масла, бензина и СОЖ;

•	водостойкость и водонепроницаемость;

•	высокую светостойкость.

Высокая скорость полимеризации финишной пленки, позволит оперативно ввести в эксплуатацию окрашенную поверхность - всего через 72 часа после нанесения финишного слоя. Эксплуатационные характеристики и особая прочность финишного покрытия, делает Полимерстоун-2 SLIM (УФ), универсальным решением при защите бетонных полов не только в помещениях, а также на открытых площадках.

Назначение

Полиуретановая износостойкая грунт-эмаль Полимерстоун-2 SLIM (УФ), рекомендована к применению для защиты бетонных полов на объектах промышленного и гражданского назначения:

•	торговых и складских помещений;

•	ангаров для авиационной техники;

•	общественных помещений;

•	производственных цехов;

•	многоэтажных парковок;

•	автосервисов, автомоек;

•	гаражных комплексов;

•	холодильных камер;

•	типографий и т.д.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия необходимо использовать Полимерстоун-2 SLIM (УФ) в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

многофункциональной, упрочняющей полиуретановой грунт-пропиткой глубокого проникновения для бетонных полов Протексил-2MS и ПС-Грунт – для бетонных оснований не высоких марок, а также для пористых оснований.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности, – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование. |  |
| Перед применением компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. При необходимости вязкость состава снижать до рабочей добавлением Р-универсала, ксилола, сольвента, бутилацетата. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ | от +10℃ до +30℃ |
| Относительная влажность, не более | 90 % |
| Обезжиривание поверхности при загрязнении нефтепродуктами | Бензин Калоша (БР-2, Нефрас С2-80/100) |
| Очистка оборудования | Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую подготовленную поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм на непористом основании. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 2 часа. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия на непористом основании – 50 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 150-300 г/м². |  |
| Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется наносить Полимерстоун-2 SLIM (УФ) на грунтовку Протексил-2MS или Полимерстоун-Грунт. |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 3 суток после нанесения. С понижением температуры время отверждения увеличивается. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.12-042-01524656-2020 |
| --- | --- |
| Основа материала | Акриловая гидроксилсодержащая смола с алифатическим изоцианатом |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 и другие цвета |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с | 60-120 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-68 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Плотность, г/см³ к.А | 1,40-1,50 |
| Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 74-76 |
| Плотность, г/см³ к.Б | 1,02±0,05 |
| Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б) |  |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 60-120 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 5 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Полуглянцевая гладкая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 и другие цвета |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Укрывистость, мкм, не более (в зависимости от цвета) | 200 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 2,5 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 3 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 36-60 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления

Тара: 20 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!