#### Молотекс 2SH

Молотковая

эпоксидная глянцевая грунт-эмаль «3 в 1»

для черных и цветных металлов

- превосходные декоративные свойства «молотковый эффект»

- высокая адгезия к чёрным и цветным металлам

- с фосфатом цинка и алюминиевой пудрой

- эффективная антикоррозионная защита

- рабочий интервал (от -50°С до +120°С)

- стойкость к морской и пресной воде

- формула «3 в 1»

- ударопрочная

- влагостойкая

- глянец

Молотекс 2SH – глянцевая двухкомпонентная эпоксидная декоративная грунт-эмаль «3 в 1» для сверхдолгой антикоррозионной защиты чёрных и цветных металлов, а также придания окрашенной поверхности ярко выраженного декоративного «молоткового» эффекта.

Молотекс 2SH – представляет собой инновационный продукт на основе высококачественной эпоксидной смолы с содержанием фосфата цинка и специальной композиции активных компонентов. Отличительной особенностью защитно-декоративной грунт-эмали «3 в 1», является формирование уникального рисунка на окрашенной поверхности (в виде «молоткового» эффекта), придающего изделию отличный декоративный внешний вид.

Благодаря содержанию активных добавок (фосфат цинка, алюминиевая пудра и пр.), покрытие Молотекс 2SH предотвращает появление, развитие и дальнейшее распространение коррозии, обеспечивает высокий уровень защиты от воды и влаги, а также защищает металл от пагубного влияния промышленной атмосферы. Благодаря превосходному уровню барьерной защиты и особому декоративному эффекту, Молотекс 2SH может быть рекомендован для защиты метала на самых ответственных объектах.

Молотекс 2SH - изготавливается по формуле 3 в 1. За счет содержания активного преобразователя ржавчины, грунт-эмаль можно наносить на металлическую поверхность с плотно держащимися очагами коррозии.

Покрытие Молотекс 2SH - остаётся стабильным в условиях повышенной агрессивной среды (высокая влажность, соляной туман пр.), при этом обеспечивает сохранность окрашенных металлоконструкций на протяжении многих лет. Формирование текстурной поверхности с «молотковым» эффектом, позволяет скрыть различные дефекты поверхности металла и придать окрашенным изделиям отличные декоративные качества, а широкий интервал рабочих температур (от -50°С до +120°С), значительно расширяет границы применения молотковой грунт-эмали.

Комплексное применение Молотекс 2SH в системах:

- с многофункциональным толстослойным эпоксидным грунтом Фосфогрунт-2EP;

- с грунтом холодного цинкования металла Цинконол 2SH.

(при условии соблюдения технологии нанесения, позволит сохранить защитно-декоративные свойства покрытия - на срок до 20 лет!)

Комплексное применение Молотекс 2SH в системе:

- c блокатором коррозии для черных и цветных металлов Фосфогрунт-2EP.

(при условии соблюдения технологии нанесения, позволит сохранить защитно-декоративные качества в условиях тропического и морского климата на срок не менее 15 лет при умеренно-холодном климате в течение 25 лет!)

Назначение

Двухкомпонентная защитно-декоративная грунт-эмаль «3 в 1» Молотекс 2SH предназначена для длительной противокоррозионной защиты элементов металлоконструкций бытового и строительного назначения:

- кованых изделий (заборы, ворота, решётки, ограждения);

- деталей оборудования, механизмов, приборов;

- строительных металлоконструкций;

- гидротехнических сооружений.

Отсутствие токсичных веществ в составе материала, дает возможность использовать грунт-эмаль «3 в 1» для окрашивания и эксплуатации металлических поверхностей в жилых помещениях.

Способ применения

Металл необходимо очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, грязи и коррозии толщина которой превышает 50 мкм.

Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 3 мин). Затем, в компонент А добавить компонент Б (отвердитель), поставляемый комплектно.

Полученную смесь перемешать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары, после чего дать материалу отстоятся 10-15 минут, а затем повторно перемешать.

Замасленные поверхности следует обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Грунт-эмаль наносить кистью, валиком или при помощи краскопульта на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность в соответствии с ГОСТ 9.402 или поверхность, подготовленную до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501.

При необходимости, материал до рабочей вязкости довести растворителем ксилол.

Фильтрацию производить через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613.

Наносить при температуре не ниже 0°С.

Жизнеспособность материала в смешанном состоянии при t (20±2)°С - не менее 12 часов.

Время высыхания от пыли при температуре (20±2)°С – не более 3 часов.

Время высыхания до ст. 3 при температуре (20±2)°С – от 4 часов.

Нанесение второго слоя допускается через 2 часа после нанесения первого, но не позднее, чем через сутки.

Окончательный набор прочности достигается через 7 суток.

Расход

Расход покрытия составляет 150-200 г/м², при толщине одного слоя 80-100 мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. В процессе работы с материалом использовать индивидуальные средства защиты.

Цвет

Базовый цвет: серебристый, серый

Изготовление грунт-эмали в других цветах доступно под заказ от 200 кг.

Хранение

Не нагревать, беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Температура хранения -30°С до +35°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара: 20 кг (двухупаковочный)

Технические данные

| Состав | ### эпоксидная смола с добавлением функциональных компонентов, фосфата цинка |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | ### однородная глянцевая поверхность с молотковым эффектом |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 54-56 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| ### Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ-А, усл.ед., не менее | 0.5 |
| ### Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| ### Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 6 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ### Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5°С), сек | 50-100 |
| ТУ | ТУ 20.30.12-30-01524656-2019 |