Акваметаллик «3 в 1»

SPRINT

Быстросохнущая

антикоррозионная водно-акриловая грунт-эмаль

для черных и цветных металлов

- атмосферостойкая и стойкая к УФ-излучению

- не требует обязательного грунтования металла

- высокая укрывистость с первого слоя

- высокая скорость сушки – 1 час

- грязеотталкивающая поверхность

- простота и удобство нанесения

- водная основа - без запаха

- гладкая, полуглянцевая

Акваметаллик «3 в 1» SPRINT — быстросохнущая, антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1» для защиты новых и старых металлоконструкций, эксплуатируемых в помещениях, а также в открытой атмосфере умеренного или холодного климата

Акваметаллик «3 в 1» SPRINT – однокомпонентный состав модифицированной водной акриловой дисперсии с высоким содержанием активных антикоррозионных, УФ-стойких компонентов и целевых добавок. Сочетание активных целевых добавок, ингибиторов коррозии, коррозионностойких пигментов, способствуют формированию прочного полуглянцевого покрытия, устойчивого к УФ-излучению, а также к воздействию кислотно-щелочных осадков.

Грунт-эмаль Акваметаллик «3 в 1» SPRINT после высыхания и полимеризации, характеризуется уникальными эксплуатационными свойствами:

- Ускоренное время высыхания - позволяет наносить второй слой уже через 1 час после нанесения первого, что существенно сокращает время на проведение работ;

- Формула «3 в 1» - позволяет получить антикоррозионное защитное покрытие уже с первого нанесения, в том в том числе, на поверхности черных и цветных металлов, без предварительного грунтования, даже частично прокорродированных (до 70 мкм);

- Модифицированная смола - формирует плотную финишную пленку, устойчивую к разрушениям и надёжно защищающую поверхность от агрессивных атмосферных воздействий, в том числе высокой влажности воздуха;

- Отсутствие запаха дает возможность проводить работы по окрашиванию металлических конструкций и изделий в цехах, производственных помещениях и пр. без остановки технологических процессов;

- Полуглянец финишной плёнки - придаёт окрашенным конструкциям превосходный внешний вид, а также не даёт каплям воды скапливаться на поверхности.

Полуглянцевая грунт-эмаль Акваметаллик «3 в 1» SPRINT представляет собой экологичное лакокрасочное покрытие, отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Акваметаллик «3 в 1» SPRINT – применяется, как самостоятельное покрытие при соблюдении технологии нанесения в 2 слоя, сохраняя защитно-декоративные свойства на срок до 10 лет.

Также применяется в комплексной системе с водным антикоррозионным грунтом Акваметаллик-Грунт, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации покрытия.

Назначение:

Грунт-эмаль Акваметаллик 3в1 «SPRINT» предназначена для противокоррозионной защиты стальных, чугунных и других поверхностей из чёрного, а также цветных металлов:

- строительных металлоконструкций;

- труб и трубопроводов, гаражей;

- заборов, оград, садовой и дачной мебели;

- деталей машин и механизмов;

- других различных металлоконструкций и изделий из металла.

Не наносить на поверхности, покрытые грунтами и эмалями на нитро-основе!

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402. Поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. При окраске морских судов, подвижного состава, металлоконструкций подверженных постоянному воздействию агрессивных сред, рекомендуется подготовка металла не хуже Sa 2,5 по МС ISO 8501. |  |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Состав наносить в 1 или 2 слоя, кистью, валиком или воздушным распылением на сухую или влажную, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |  |
| Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 85% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Вода |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не более 10% |
| Для получения защитного слоя (в сухом виде) 50-65 мкм «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. |  |
| Для получения антикоррозионного слоя (в сухом виде) до 100 мкм «набором», грунт-эмаль нанести в 2 слоя, с интервалом межслойной сушки 60 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 7-10% от объёма материала. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 1.7 мм - давление 2-4 бар | Не более 10% |
| Для получения защитного слоя (в сухом виде) до 70 мкм «за один проход», при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7-2.0 мм. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости проточной водой, но не более 7-10% от объёма материала. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания «от пыли», (20±2)°С, ч | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-120 | 50-65 | 140-200 | 0,5 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.11-036-01524656-2019 |
| Основа материала | Модифицированная акриловая дисперсия с высоким содержанием активных антикоррозионных и УФ-стойких компонентов, вода |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Готовый состав |  |
| Объем сухого остатка, % | 50-55 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 70-100 |
| Цвет покрытия | RAL 7040, Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ от одного ведра в день обращения. |
| Время высыхания до степени «от пыли» при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 0,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 7 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| воды, ч, не менее | 48 |
| Прочность пленки |  |
| При изгибе, мм, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |

Безопасность

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в закрытой заводской таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!