Полибетол-грунт

Полиуретановый

упрочняющий грунт без резкого запаха

для бетонных полов

- надёжно запечатывает поры бетонного основания

- улучшает адгезию с финишными покрытиями

- обеспыливает и упрочняет основание

- снижает расход финишных покрытий

- износостойкость и ударопрочность

- водостойкость

- полуматовый

Полибетол-грунт — высокоадгезионный полиуретановый грунтующий состав без резкого запаха. Предназначен упрочнения, обеспыливания и подготовки к окраске бетонных полов. Полибетол-грунт представляет собой однокомпонентную грунтовку на основе комплекса высококачественных преполимеров, растворителей и укрепляющих компонентов, отверждаемый влагой воздуха. Благодаря своей структуре, грунт надёжно запечатывает мелкие поры бетонного основания, значительно повышая прочность бетона, а также создаёт великолепную адгезию с финишными покрытиями.

Полиуретановый состав Полибетол-грунт при нанесении практически не имеет резкого неприятного запаха, что позволяет в комфортных условиях производить ремонт бетонного основания, не останавливая производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности.

Высококачественное сырьё, сбалансированный состав грунта наделяют Полибетол-грунт отличительными эксплуатационными характеристиками:

- Отсутствие резкого неприятного запаха – без ухудшения прочностных характеристик полиуретанового покрытия делает нанесение грунта более комфортным практически на любых объектах промышленного и гражданского комплекса;

- Повышенная адгезия финишных покрытий – применение грунта крепко и надёжно сцепляет основание с финишным покрытием;

- Упрочнение основания – укрепляющие компоненты в составе грунта позволяют значительно упрочнить верхний слой обрабатываемой поверхности;

- Снижение расхода финишных покрытий – надёжное запечатывание бетонных пор позволяет добиться минимального расхода финишного материала.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать Полибетол-грунт в качестве промежуточного слоя в комплексной системе:

- Полибетол-2 «COMFORT» - полуматовая полиуретановая двухкомпонентная эмаль без резкого запаха для бетонных полов;

- Полибетол - матовая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей;

- Полибетол-Ультра - глянцевая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

Данная мера позволит исключить образования дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

Применение

Полиуретановая грунтовка без резкого запаха Полибетол-грунт применяется на объектах промышленного и гражданского назначения:

- автосервисы, автомойки и автомастерские,

- торговые и складские помещения,

- общественные помещения,

- многоэтажные парковки,

- гаражные комплексы,

- частные домостроения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Материал полностью готов к применению. Перед нанесением, материал необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. |  |
| Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью кисти, валика для шероховатых поверхностей или методом пневматического нанесения на чистое и сухое основание. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | -5°С (следить за отсутствием инея на основании) |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1 |
| Относительная влажность основания, не более % | 4 |
| Относительная влажность, % | 60-90 |
| Очистка оборудования | Ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол (не более 3-5%) |
| Грунт наносится без добавления разбавителей, равномерно распределяется по поверхности, избегая не обработанных мест и образования луж. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 4-6 часов, но не более суток, при температуре (20±2)°С. Нанесение финишного покрытия возможно через 5-6 часов после нанесения грунта, но не более суток, при температуре (20±2)°С. Важно! При более низких температурах интервал межслойной сушки должен быть увеличен до 8-10 часов. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность к лёгким пешеходным нагрузкам, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 100-150 | 6-8 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Смесь полиуретановых полимеров, нетоксичный растворитель, наполнители и добавки. |
| Внешний вид пленки | Однородная полуматовая поверхность |
| Компонент А |  |
| Сухой остаток, % | 70 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 6), с | 30-60 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, | Прозрачный с бледно-жёлтым оттенком |
| Прочность пленки |  |
| Твёрдость покрытия ТМЛ, у.е., не менее | 0,5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| воды, ч, не менее | 240 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —4 месяца со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!