Полиуретол-2 «PLASTIC» (УФ)

Полиуретановая

УФ-стойкая быстросохнущая грунт-эмаль

для защиты ПВХ и ABS пластика

- высокая стойкость к УФ-излучению – не выцветает

- повышенная твердость – устойчивость к царапинам

- не требует предварительного грунтования

- сверхбыстрая скорость сушки – 10 минут

- атмосферостойкая и морозостойкая

- эстетичный декоративный вид

- высокая водостойкость

- износостойкая

- полуматовая

Полиуретол-2 «PLASTIC» (УФ) – быстросохнущая полуматовая грунт-эмаль, для защиты различных видов пластика: ПВХ, ПММА, полистирольных профилей и ABS пластика. Рекомендуется к применению как внутри, так и снаружи помещений, в том числе в помещениях с агрессивными веществами и высокой влажностью.

Полиуретол-2 «PLASTIC» (УФ) – представляет собой высокопрочное двухкомпонентное полиуретановое покрытие, изготовленное на современном комплексе модифицированных полиуретановых смол, укрепляющих добавок и УФ-фильтров. Образуемое покрытие характеризуется высочайшими показателями износоустойчивости, водоотталкивающими свойствами, твердостью и высокой адгезией к большинству видов пластиков. Покрытие для пластика Полиуретол-2 «PLASTIC» (УФ) обладает отличными декоративными свойствами и эстетичным видом, а современный подход к производству и высококачественные компоненты сырья наделяют грунт-эмаль Полиуретол-2 «PLASTIC» (УФ) исключительными техническими и эксплуатационными характеристиками:

- грунтование не требуется – покрытие разработано таким образом, чтобы исключить из процесса покраски изделий из пластика предварительное грунтование, тем самым значительно упрощая и ускоряя проведение работ;

- сверхбыстрое высыхание – нанесённая слоем 100 мкм грунт-эмаль высыхает «от пыли» уже через 10 минут, данный показатель позволяет окрашивать окна, рамы, двери и другие поверхности без проведения демонтажа;

- специальные УФ-фильтры – придают высочайшую светостойкость покрытию, устойчивость к атмосферным воздействиям и солнечному свету обеспечивает гарантированное сохранение цвета на длительный срок;

- эстетичность – огромный выбор цветов из каталогов RAL Classic, NCS Index, Symhony позволяет с легкостью подобрать требуемые оттенки, а после высыхания покрытие приобретает гладкую поверхность с приглушенным полуматовым блеском;

- износостойкость и химическая стойкость – покрытие устойчиво к воздействию, как истирающих и ударных нагрузок, так и химических, поверхность обладает грязеотталкивающими свойствами, а при необходимости легко моется любыми средствами бытовой химии, не содержащими абразивных веществ.

Применение

Полиуретановая двухкомпонентная грунт-эмаль для пластика Полиуретол-2 «PLASTIC» (УФ) рекомендована к применению на большинстве объектов промышленного и гражданского назначения:

- окна, двери, подоконники ПВХ, комплектующие;

- изделия и конструкции из ABS пластика;

- ПММА и полистирольные профили;

- панели из OSB, МДФ и ДСП.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Основание необходимо подвергнуть шлифовке для придания шероховатости. Если имеется старое лакокрасочное покрытие, его необходимо зачистить. Также на окрашиваемой поверхности не должно быть жировых загрязнений или масел. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком, воздушным распылением на сухую, очищенную от грязи и пыли поверхность в 1-2 слоя. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | 0°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Р-Универсал |
| Очистка оборудования | Р-Универсал, Р-4, ксилол |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Ксилол (не более 3% по массе) |
| Для получения слоя 100 мкм и выше за один проход, состав наносить без добавления разбавителей. При нанесении второго слоя, выдержать интервал межслойной сушки 15 минут при температуре (20±2)°С. |  |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.4 – 1.7 мм - давление 3- 5 бар. | Ксилол (не более 3% по массе) |
| При необходимости состав довести до рабочей вязкости Ксилолом. При нанесении второго слоя, выдержать интервал межслойной сушки 15 минут при температуре (20±2)°С. |  |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания от пыли, мин (20±2)°С | Время высыхания до ст.3, мин (20±2)°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-100 | 45-55 | 140-160 | 10 | 15 |
| 150-200 | 80-120 | 270-320 | 20 | 30 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Комплекс модифицированных полиуретановых смол, упрочняющие компоненты, УФ-фильтры, растворитель |
| Внешний вид пленки | Однородная гладкая полуматовая |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 55 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-4 (сопло 4), сек | 60-120 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия, RAL | 9003, База А, База С. Другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symhony на заказ по желанию заказчика от одного ведра. |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 4 |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, минут, не более | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, минут, не более | 30 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Изгиб плёнки, мм, не более | 1 |
| Набор прочности при 20,0±0,5°С, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 72 |
| 10% раствора гидроокиси калия (КОН) ч, не менее | 5 |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| воды, ч, не менее | 240 |

Безопасность

Работы по нанесению покрытия проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +35 °С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —9 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!