Тексипол

износостойкая эмаль для бетонных полов

(с добавлением микронизированного мрамора)

•	стойкость к разбавленным растворам кислот и щелочей

•	превосходная стойкость к абразивному износу

•	стойкость к минеральным маслам и СОЖ

•	превосходные декоративные качества

•	стойкость к моющим средствам

•	хорошая растекаемость

•	экономичный расход

•	высокая твёрдость

•	водостойкость

•	глянец

Тексипол — износостойкая защитно-декоративная эмаль для окрашивания бетонных полов и цементно-песчаных стяжек, испытывающих на себе повышенные абразивные и эксплуатационные нагрузки как внутри, так и снаружи помещений (под навесом).

Тексипол – представляет собой высококачественную эмаль на уретановой основе с добавлением «микронизированного мраморного компонента». Благодаря уникальным свойствам мрамора, известным своей природной твёрдостью и износостойкостью, защитное лакокрасочное покрытие Тексипол способно выдерживать высокие абразивные нагрузки и адаптироваться к существенным перепадам температур.

Простая и удобная в нанесении эмаль Тексипол, образует защитно-декоративное нескользящее  глянцевое покрытие, обладающее отличными показателями износостойкости и долговечности. Химическая инертность к неагрессивным химическим компонентам и устойчивость покрытия к воздействию воды и влаги адаптируют защитный красочный слой к многочисленным влажным уборкам с применением различных моющих средств бытовой химии.

Назначение

Краска предназначена для защиты цементных стяжек и бетонных полов марки не ниже М250 от разрушающего воздействия умеренной агрессивной среды, абразивного износа, а также для придания окрашенным бетонным поверхностям высоких декоративных качеств.

Глянцевая износостойкая краска для бетонных полов Тексипол обладает устойчивостью к действию минеральных масел, дизельного топлива, смазочно-охлаждающих жидкостей, обладает стойкостью к разбавленным растворам кислот и щелочей, и спиртам, в связи с чем может быть рекомендована для окрашивания бетонных полов складских и торговых помещений, зданий, ангаров и гаражей.

Высокая стойкость к абразивному износу уретанового покрытия Тексипол – значительно увеличивает срок службы бетонного пола!

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности, – шпаклевание трещин и раковин – просушивание сырых мест – шлифование. |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением углеводородных растворителей типа ксилол, сольвент, уайт-спирит и др. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность, не более | 90% |
| Разбавление, очистка оборудования | Углеводородные растворители типа соль-вент, уайт-спирит, ксилол и др. |
| Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 100 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 50 мкм на непористом основании. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 6 часов. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 100 мкм, что соответствует расходу 200-250 г/м². |  |
| Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 7 суток после нанесения. С понижением температуры время отверждения увеличивается. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-003-01524656-2017 |
| Основа материала | Алкидуретановая смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃. |
| Цвет покрытия, RAL | База А, База С, серый. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от одного ведра. |
| Показатели |  |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с | 70-140 |
| Массовая доля нелетучих веществ (зависит от цвета), % | 52-64 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 3 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная глянцевая поверхность |
| Толщина (зависит от цвета) нестекающего слоя, мкм, не менее | 100 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,1±0,1 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 0,5 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,3 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 50-80 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию мине-рального масла при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками ци перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!