Протексил-2MS

Двухкомпонентная

полиуретановая упрочняющая грунт-пропитка

для бетонных полов

- применяется как для новых, так и для старых бетонных полов

- применяется на бетонах с низкой маркой

- снижение расхода финишного покрытия

- обеспыливание и увеличение адгезии

- нанесение внутри и снаружи помещений

- глубокая пропитка бетона

- упрочнение бетона

Протексил-2MS — многофункциональная, упрочняющая полиуретановая грунт-пропитка глубокого проникновения для бетонных полов, а также для создания обеспыленного адгезионного слоя, значительно снижающего расход финишных покрытий.

Протексил-2MS представляет собой двухкомпонентный, прозрачный материал, состоящий из модифицированного полиуретанового связующего и наполнителей в растворе акриловых смол и смеси органических растворителей, комплектующейся алифатическим изоцианатным отвердителем.

Полиуретановая грунт-пропитка Протексил-2MS предназначена для обработки бетона как внутри, так и снаружи помещений (под дальнейшую окраску), с целью повышения прочности основания и улучшения адгезии с финишными покрытиями. Благодаря повышенной текучести и наличию «наночастиц» в своём составе, грунт-пропитка глубоко (до 10 мм) проникает во все мельчайшие поры бетона и запечатывает их, позволяя значительно увеличить водостойкость бетонного основания.

Протексил-2MS нанесённый на прочное бетонное основание, обладает следующими качественными эксплуатационными характеристиками:

- повышает прочность (марочность) бетона – после высыхания и полимеризации на обработанной поверхности, грунт-пропитка увеличивает прочность низкомарочного основания 1.5 раза;

- снижает расход финишного покрытия – благодаря надёжному запечатыванию пор бетонного основания, существенно снижается расход финишных эмалей и полимерных наливных полов;

- ускоренное высыхание – быстрое высыхание и полимеризация состава позволяют производит ремонтные работы с бетонными поверхностями в кратчайшие сроки;

- применение внутри и снаружи помещений – благодаря качественно подобранным компонентам, состав можно использовать в любых помещениях, а также на открытых площадках с последующим нанесением атмосферостойких финишных покрытий

Назначение

Грунт-пропитка для бетона Протексил-2MS применяется для повышения прочности и износостойкости бетонного пола, а также для обеспыливания бетонного основания перед нанесением финишного покрытия.

Благодаря своим прочностным характеристикам, полиуретановая грунт-пропитка Протексил-2MS может быть использована в качестве самостоятельного покрытия на бетонных полах с невысокой интенсивностью эксплуатации внутри помещений.

Грунт-пропитка Протексил-2MS применяется на любых бетонных полах (включая старый и низкомарочный бетон) объектов промышленного и гражданского назначения:

- торговые и складские помещения,

- многоэтажные парковки,

- гаражные комплексы,

- автосервисы,

- автомойки,

- производственные цеха,

- типографии,

- общественные помещения и т.д.

Для достижения наилучшего результата и долговечности основания рекомендуется использовать пропитку Протексил-2MS, в качестве промежуточного слоя в комплексной системе с:

Полимерстоун-2 SLIM – износостойкая, высокопрочная, защитно-декоративная полиуретановая грунт-эмаль;

Полимерстоун-2 SLIM (УФ) – светостойкая, быстросохнущая, защитно-декоративная полиуретановая грунт-эмаль;

Полимерстоун-2 – высокопрочный, полиуретановый наливной состав, для создания жёстко-эластичного покрытия, стойкому к механическому и химическому износу;

Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол» - полиуретановый состав для оперативного ремонта старых бетонных оснований и быстрого устройства бесшовных покрытий в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект полиуретановой пропитки Протексил-2MS включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары, после чего дать материалу отстоятся 10-15 минут и повторно перемешать. |  |
| Состав наносить валиком для шероховатых поверхностей, избегая образования луж на поверхности. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал, сольвент, Р-4 |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: валик для шероховатых поверхностей, телескопический стержень, ванночка малярная. | Не требуется |
| Защитное нанесение, без дальнейшей обработки (временная защита внутри помещений) |  |
| Пропитка распределяется по поверхности равномерным слоем, избегая образования луж на поверхности. При защитном нанесении пропитки, без дальнейшей обработки бетона, рекомендуется наносить 2-3 слоя, в зависимости от впитывающей способности основания. Межслойная сушка составляет 60 мин. ВАЖНО. Данная обработка, без дальнейшего использования эмалей, является временной мерой защиты бетонных поверхностей. |  |
| Нанесение грунт-пропитки под окрашивание |  |
| Пропитка распределяется по поверхности равномерным слоем, избегая образования луж на поверхности в 1 или 2 слоя, в зависимости от впитывающей способности основания. Межслойная сушка составляет 60 мин. |  |
| Если пропитка используется, как базовый укрепляющий слой, перед применением специального грунта и защитной эмали для бетонных оснований, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дождаться полного высыхания пропитки в течение 1-3 дней (зависит от температуры основания и окружающей среды), ввиду того, что летучие компоненты могут повредить структуру грунта, который будет использоваться впоследствии. |  |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более |
| --- | --- |
| 200-350 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-042-01524656-2020 |
| Основа материала | Раствор гибридных полиуретановых смол в смеси растворителей и целевых добавок |
| Внешний вид пленки | Прозрачная, бесцветная |
| Объем сухого остатка, % | 21 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30-60 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 6 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Время полного высыхания при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 72 |
| Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от +5ºС до +30ºС и относительной влажности воздуха не выше 80%. |  |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!