Ремосил

Многофункциональный

эпоксидный обеспыливающий ровнитель

для бетонных полов

- возможность применения в качестве самостоятельного покрытия

- значительное улучшение адгезии финишного покрытия

- высокая механическая прочность

- универсальность применения

- обеспыливание поверхности

- не содержит растворителей

- высокая износостойкость

- отличная адгезия

Ремосил – многофункциональный обеспыливающий инновационный состав, специально разработанный для устройства выравнивающего слоя под финишные покрытия, устранения неровностей, заделки трещин, выбоин и сколов на бетонных основаниях, а также для самостоятельной эксплуатации в качестве антискользящего покрытия.

Ремосил – бесцветный высоконаполненный двухкомпонентный самонивелирующий состав на основе нано-модифицированной эпоксидной смолы, созданный с использованием передовых технологий, придающих обеспыливающему ровнителю исключительные эксплуатационные свойства:

- высокую стойкость к механическим воздействиям;

- водостойкость и водонепроницаемость, химическую стойкость;

- быстрое время высыхания (12 часов при температуре +20°С).

Благодаря нано-модифицированной эпоксидной смоле выравнивающий состав Ремосил, после окончательной полимеризации, приобретает высокую плотность структуры, вследствие чего увеличивается стойкость покрытия к механическим воздействиям, загрязнениям и проникновению влаги. В процессе полимеризации, ровнитель Ремосил создает надежный влагоизолирующий барьер, предохраняющий бетон от развития различных био-поражений, таких как плесень и грибок. Благодаря отличной текучести, состав заполняет все неровности, пустоты и трещины, с последующим выравниванием поверхности до уровня горизонта, что позволяет применять его на разных этапах отделки и строительства.

Выравнивающий эпоксидный состав Ремосил в зависимости от стоящих задач применяется с соответствующим кварцевым наполнителем:

- Кварцевый песок (фракция 0,8-1,2) – для ремонтно-выравнивающего состава;

- Кварцевый песок (фракция 0,1-0,4) – для гладкого выравнивающего покрытия.

Кварцевый наполнитель практически не подвержен дроблению и деформации, что делает его идеальным компонентом для создания или ремонта напольного покрытия.

Высокопрочный наполнитель Тексармин имеет большую однородность, чем обычный строительный или речной песок. В составе наполненных покрытий армирующий компонент значительно повышает коэффициент сцепления с поверхностью.

Многофункциональность применения самонивелирующего состава Ремосил и высокая адгезия к бетону, делает его превосходной альтернативой цементно-песчаным и иными выравнивающим смесям, а также придает ряд отличительных преимуществ:

- Упрочнение и обеспыливание бетонной поверхности - происходит путем закрытия пор, что способствует надежному дальнейшему сцеплению с финишными материалами и снижению их расхода;

- Высокая адгезия – позволяет наносить материал на необработанные бетонные основания, в качестве промежуточного слоя перед нанесением эпоксидных, полиуретановых эмалей и наливных полов, а также перед покрытием бетона линолеумом, паркетом, ламинатом, плиткой;

- Высокая твёрдость – достигаемая после полной полимеризации материала, при желании, позволит использовать его в качестве самостоятельного покрытия в случае отсутствия особых требований к декоративным свойствам;

- Ремонт поврежденной структуры бетона – выполняется путем нанесения выравнивающего слоя достаточно большим слоем за один проход нанесения и произвести регулировку необходимой толщины путем добавления необходимого количества кварцевого наполнителя.

Всего через сутки после нанесения при температуре помещения (20±2) °С и нормальной влажности воздуха, поверхность на которую нанесен выравнивающий состав Ремосил, полностью готов к нанесению финишных покрытий.

Эпоксидный ровнитель Ремосил не содержит органических растворителей, что делает его негорючим и безопасным для здоровья человека. Состав ровнителя подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Назначение

Эпоксидный компаунд Ремосил применяется для выравнивания и ремонта бетонных полов промышленного и гражданского назначения в:

- предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности;

- многоэтажных парковок, гаражных комплексов;

- детских и медицинских учреждениях;

- авторемонтных мастерских и гаражах;

- торговых и производственных помещениях.

- общественных помещений;

- производственных цехов;

- автосервисов, автомоек;

- бойлерных и котельных;

- складских помещениях;

- самолётных ангарах.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать эпоксидный ровнитель Ремосил в качестве промежуточного слоя в комплексной системе с эпоксидным грунтом Эпоксол-2MS и совместно с:

Финишными толстослойными покрытиями:

- Эполаст – эпоксидный наливной пол;

- Полимерстоун-2 – полиуретановый наливной пол;

- Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол» - высокопрочное покрытие;

- Тексипол-2 Эксперт «DECOR» (УФ) – полиуретановый, светостойкий наливной пол;

- Эполаст-Декор – эпоксидный, прозрачный 3D пол.

Финишными износостойкими эмалями:

- Эпоксипол-2 «COMFORT» - полуглянцевая эпоксидная эмаль для бетонных полов  без органических растворителей;

- Полибетол-1 «COMFORT» - матовая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей;

- Полибетол-Ультра - глянцевая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

- Эпостоун - матовая водно-эпоксидная эмаль для бетонных полов без органических растворителей;

- Эпостоун-Ультра – глянцевая водно-эпоксидная эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

Данные комплексные системы обеспечивают защитное монолитное покрытие и снижают финансовые затраты при устройстве эпоксидного или полиуретанового покрытия на плохо подготовленном, неровном основании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект эпоксидного ремонтного состава Ремосил включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). Далее, продолжая перемешивание всыпать высокопрочный армирующий наполнитель Кварцевый наполнитель, продолжить перемешивание до образования однородной густой массы, примерно 2 минуты. |  |
| Состав наносить зубчатым шпателем, ракелем с регулируемым зазором, металлической кельмой на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: шпатель с зубчатыми вставками, зубчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма, наполнитель кварцевый. | Не требуется |
| Гладкое выравнивающее покрытие толщиной до 5 мм. за одно нанесение |  |
| - Готовую смесь Ремосил (А+Б) довести до рабочего состояния добавлением высокопрочного кварцевого наполнителя (фракция 0,1-0,4 мм.) в пропорции 1:0,5 (1 кг готовой смеси/0,5 кг кварцевого наполнителя). (Кварцевый наполнитель не входит в комплект и приобретается отдельно). - Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля. - Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. |  |
| Высоконаполненный ремонтно-выравнивающий состав толщиной от 5 до 20 мм. |  |
| - Готовую смесь Ремосил (А+Б) довести до рабочего состояния добавлением высокопрочного кварцевого наполнителя (фракция 0,8-1,2 мм.) в пропорции 1:1 (1 кг готовой смеси/1 кг кварцевого наполнителя). (Кварцевый наполнитель не входит в комплект и приобретается отдельно). - Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя/ракеля, с регулируемым зазором. - После нанесения свеженанесенный состав заглаживается с помощью металлической кельмы. |  |

РАСХОД КОМПОНЕНТОВ НА 1 м² *

| Наименование материала | Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава кг/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремосил | 2 | от 2,4 до 2,6 | 12 |
| Кварцевый наполнитель (0,1-0,4) |  | от 1,1 до 1,3 |  |
| Ремосил | 5 | от 4,5 до 5 | 24 |
| Кварцевый наполнитель (0,8-1,2) |  | от 5 до 6 |  |

* реальный расход материалов зависит от прочности и пористости основания, качества его   подготовки, квалификации исполнителей работ и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Нано-модифицированная эпоксидная смола с минеральными наполнителями |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |  |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 97 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 200 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | Бесцветный |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 45-60 |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 2,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 5 |
| Прочность пленки |  |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Ударная прочность, кдж/м2 | 42 |
| Твердость, Шор Д | 82 |
| Истираемость, (по Таберу), мг | 63 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |  |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению выравнивающего состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!